DEEL 1	RUWBOUW

# LOT 15	GEWAPEND BETON

15.50.--.	GEMENGDE VLOEREN

15.54.00.	VERLOREN BEKISTINGEN

## 15.54.20.	Vloeren, sandwichpanelen, alg., therm. isol.  02-08-12  REPPEL

(23) Na (B2d)

##### .10.	OMVANG

###### .12.	De werken omvatten:

-	Het leveren en plaatsen van draagvloerelementen op basis van geprofileerde sandwichpanelen voor betonvloer.

-	Het leveren en plaatsen van aangepaste additionele EPS-profielblokken.

###### .13.	Tevens in deze post inbegrepen:

-	Het leveren en plaatsen volgens wapeningsplannen van betonwapeningen.

-	Het leveren en gieten van het beton

#-	...

###### .14.	Niet in deze post inbegrepen:

#-	...

###### .15.	Toepassing:

#-	...

###### .16.	Belangrijke opmerking:

De brandweerstand wordt aangetoond door een proefverslag dat als basis dient voor de uitvoering.

### 15.54.20.¦842.282.2.¦320.1.	Vloeren, sandwichpanelen, staal / PIR, therm. isol.  02-08-12  REPPEL Op-Deck

(23) Na (B2d)

Reppel Op-Deck - Lichtgewicht geïsoleerd sandwich/beton vloersysteem

##### .20.	MEETCODE

###### .21.	Aard van de overeenkomst:

.21.10.	Som over het geheel. [TP]

.21.50.	Vermoedelijke hoeveelheid. [VH]

###### .22.	Meetwijze:

.22.10.	Meeteenheid:

.22.12.	Geometrische eenheden:

.22.12.22.	Per m². [m²]

●	EPS-profielblokken.

.22.12.32.	Per m³. [m³]

●	Beton.

.22.13.	Massa eenheden:

.22.13.11.	Per kg. [kg]

●	Betonwapening.

.22.17.	Architecturale eenheden:

.22.17.60.	Per gebouw. [1]

●	Sandwichpanelen voor vloeren met PIR-isolatie.

##### .30.	MATERIALEN

###### .33.	Kenmerken of eigenschappen v/d. basismaterialen:

.33.20.	Basiskenmerken:

#.33.21.	[Reppel]

-	Leverancier:	Reppel BV

-	Handelsmerk:	Op-Deck vloer

#.33.22.	[neutraal]

-	Materiaal onder- en bovenplaat:	thermisch verzinkt staal kwaliteit S320 GD+Z275 M-A-C

>NBN EN 10025-1:2005 - R - FR,EN - Warmgewalste producten van constructiestaal - Deel 1: Algemene technische leveringsvoorwaarden = EN 10025-1:2004 [1e uitg.] [ICS: 77.140.10] [ECISS TC 10]

>NBN EN 10025-3:2005 - R - FR,EN - Warmgewalste producten van constructiestaal - Deel 3: Technische leveringsvoorwaarden voor normaalgegloeid /normaliserend gewalst lasbaar fijnkorrelig constructiestaal = EN 10025-3:2004 [1e uitg.] [ICS: 77.140.10] [ECISS TC 10]

>NBN EN 10025-4:2005 - R - FR,EN - Warmgewalste producten van constructiestaal - Deel 4: Technische leveringsvoorwaarden voor lasbaar fijnkorrelig constructiestaal verkregen door thermomechanisch walsen = EN 10025-4:2004 [1e uitg.] [ICS: 77.140.10] [ECISS TC 10]

>ISO 4997:2007 - PS - EN - Cold-reduced carbon steel sheet of structural quality [4e uitg.] [ICS: 77.140.50]

-	Oppervlaktebehandeling:	thermisch verzinkt volgens NEN-EN 10346:2009 nl

>NEN-EN 10346:2009 nl - Plaat en band van constructiestaal bekleed door continu dompelen - Technische leveringsvoorwaarden [ICS: 77.140.10, 77.140.50]

>NBN EN 10346:2009 - R - FR,EN - Plaat en band van constructiestaal bekleed door continu dompelen - Technische leveringsvoorwaarden [1e uitg.] [77.140.50]

Pro Memorie:

EN 10346 vervangt EN 10326

-	Kleur onderzijde:	wit (RAL 9002)

-	Materiaal isolatie paneel:	PIR (polyisocyanuraatschuim)

-	Materiaal isolatieblokken:	EPS

.33.40.	Beschrijvende kenmerken:

.33.42.	Maateigenschappen:

-	Breedte sandwich vloerpaneel:	1000 mm

-	Hoogte sandwich vloerpaneel:	173 mm

-	Maximum plaatlengte:	16000 mm

-	Nominale staaldikte onderplaat:	0,7 mm

-	Kerndikte PIR-isolatie:	66 mm

-	Nominale staaldikte bovenplaat:	0,9 mm

-	Hoogte EPS profielblokken:	min. 138 mm

###### .35.	Kenmerken of eigenschappen v/d. andere componenten:

.35.10.	Kenmerken van de mechanische bevestigingsmiddelen:

-	Type:	alle mechanische bevestigingsmiddelen: schroeven, nagels of nieten…

-	Materiaal:	#RVS roestvast staal
#behandeld tegen corrosie

.35.20.	Kenmerken van randbekisting:

-	Type:	randbekisting …

.35.30.	Kenmerken van beëindigingsprofiel:

-	Type:	beëindigingsprofiel …

.35.40.	Kenmerken van afdichting:

-	Type:	afdichting profilering: cannelure afdichtingsprofiel …

.35.50.	Kenmerken van wapening:

-	Type:	wapening met … bouwstaalnet …

##### .40.	UITVOERING

###### .41.	Basisreferenties:

De staalplaatbetonvloeren worden gedimensioneerd overeenkomstig de regels uit Eurocode 4 en de Belgische toepassingsrichtlijn.

>NBN ENV 1994-1-1:2002 - H - NL,FR - Eurocode 4 : Ontwerp van gemengde staal-beton draagsystemen - Deel 1-1 : Algemene regels en regels voor gebouwen samen met Belgische toepassingsrichtlijn (gehomologeerde versie + NAD) = ENV 1994-1-1:1992 [2e uitg.] [ICS: 91.010.30]

>NBN ENV 1994-1-2:2002 - R - NL,FR - Eurocode 4 - Ontwerp van gemengde staal-betondraagsystemen - Deel 1-2 : Algemene regels voor brandbeveiligend ontwerp samen met Belgische toepassingsrichtlijn = ENV 1994-1-2:1994 [2e uitg.] [ICS: 91.010.30]

###### .42.	Algemene voorschriften:

Voor het storten van het beton moeten stof, modder, waterplassen en ijs verwijderd worden om een schoon en droog oppervlak te bekomen.

Op de halve hoogte tussen het bovenvlak van de EPS-blokken en het beoogde betonoppervlak wordt krimpwapening voorzien.

###### .44.	Plaatsingswijze:

Het sandwichpaneel dient tijdens het betonstorten als werkvloer, verloren bekisting en dragend element.

De doorbuiging tijdens het betonstorten mag niet groter zijn dan 1/250 van de overspanningslengte, met een maximum van 20 mm.

Het storten van het beton gebeurt vanuit de steunranden naar het centrum toe.

De oplegdiepte aan de steunpunten bedraagt minimaal:

Voor ondersteuning in staal of beton:

-	Opleglengte staalplaat:	50 mm

-	Opleglengte beton:	75 mm

Voor ondersteuning in metselwerk of hout:

-	Opleglengte staalplaat:	75 mm

-	Opleglengte beton:	100 mm

.44.30.	Bevestiging:

De verbinding staal-beton gebeurt d.m.v. aangepaste wapeningen bevestigd op de sandwichpanelen.

###### .46.	Bijzondere omstandigheden:

#De nodige maatregelen worden getroffen om aan de brandveiligheid te voldoen: …

##### .60.	CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

###### .61.	Voor levering:

.61.10.	Voor te leggen documenten:

Komo-attest met productcertificaat.

Plaatsingsplan met stuklijst.

Reppel-posten voor de meetstaat

Reppel Op-Deck - Lichtgewicht geïsoleerd sandwich/beton vloersysteem

#### P1	Op-Deck sandwichpanelen voor vloeren met PIR-isolatie [l x br] [sog, volgens detailplan]	TP	[1]

#### P2	Op-Deck EPS-profielblokken [volgens detailplan]	VH	[m²]

#### P3	Betonwapening [diameter] [volgens detailplan]	VH	[kg]

#### P4	Beton C28/35, vloeibaarheidsklasse F5 [extra dikte] [volgens detailplan]	VH	[m³]

REPPEL BV

Pieter Zeemanweg 107

Nl-3300 AC Dordrecht

Tel.: +31 78 617 44 00

Fax.: +31 78 617 10 06

www.reppel.nl

reppel@reppel.nl