DEEL 1	RUWBOUW

# LOT 15	GEWAPEND BETON

15.50.--.	GEMENGDE VLOEREN

15.53.00.	STAALPLAATBETONVLOEREN

## 15.53.10.	Staalplaatbetonvloeren, geprofileerde platen, alg.

(23) Na (B2d)

##### .10.	OMVANG

###### .12.	De werken omvatten:

-	Het leveren en plaatsen van draagvloerelementen op basis van geprofileerde staalplaat voor betonvloer.

###### .16.	Belangrijke opmerking:

De brandweerstand wordt aangetoond door een proefverslag dat als basis dient voor de uitvoering.

### 15.53.10.¦422.82.2.¦320.1.	Staalplaatbetonvloeren, geprofileerde staalplaten  REPPEL

(23) Nh2 (B2d)

Reppel Hody 80 platen - Trapeziumvormige staalplaat, voor staalplaatbetonvloeren met vloerdiktes vanaf 130 mm

##### .20.	MEETCODE

###### .21.	Aard van de overeenkomst:

#.21.10.	Som over het geheel. [TP]

#.21.50.	Vermoedelijke hoeveelheid. [VH]

###### .22.	Meetwijze:

.22.10.	Meeteenheid:

#.22.12.	Geometrische eenheden:

.22.12.22.	Per m². [m²]

●	Trapeziumvormige platen voor vloeren.

#.22.17.	Architecturale eenheden:

.22.17.60.	Per gebouw. [1]

●	Trapeziumvormige platen voor vloeren.

##### .30.	MATERIALEN

###### .33.	Kenmerken of eigenschappen v/d. basismaterialen:

.33.10.	Omschrijving:

De HODY®  Trapeziumplaat dient als bekisting en onderwapening van de HODY®  staalplaatbetonvloer. Door de profilering is er een optimale samenwerking tussen de staalplaat en het beton. Hierdoor is het mogelijk om met een beperkte hoeveelheid beton en een minimale wapening een relatief dunne en lichte staalplaatbetonvloer te maken.

-	HODY® Trapeziumplaten zijn geprofileerde staalplaten die worden gebruikt voor het maken van staalplaatbetonvloeren met vloerdiktes vanaf 130 mm.

-	Door de geoptimaliseerde geometrie en het gebruik van hoogwaardig staal is het mogelijk om grote overspanningen te realiseren tot 4450 mm zonder tijdelijke onderstempeling.

.33.20.	Basiskenmerken:

#.33.21.	[Reppel]

-	Leverancier:	Reppel BV

-	Handelsmerk:	Hody 80 platen

#.33.22.	[neutraal]

-	Materialen:	thermisch verzinkt staal kwaliteit S320 GD+Z275 M-A-C

>NBN EN 10025-1:2005 - R - FR,EN - Warmgewalste producten van constructiestaal - Deel 1: Algemene technische leveringsvoorwaarden = EN 10025-1:2004 [1e uitg.] [ICS: 77.140.10] [ECISS TC 10]

>NBN EN 10025-3:2005 - R - FR,EN - Warmgewalste producten van constructiestaal - Deel 3: Technische leveringsvoorwaarden voor normaalgegloeid /normaliserend gewalst lasbaar fijnkorrelig constructiestaal = EN 10025-3:2004 [1e uitg.] [ICS: 77.140.10] [ECISS TC 10]

>NBN EN 10025-4:2005 - R - FR,EN - Warmgewalste producten van constructiestaal - Deel 4: Technische leveringsvoorwaarden voor lasbaar fijnkorrelig constructiestaal verkregen door thermomechanisch walsen = EN 10025-4:2004 [1e uitg.] [ICS: 77.140.10] [ECISS TC 10]

>ISO 4997:2007 - PS - EN - Cold-reduced carbon steel sheet of structural quality [4e uitg.] [ICS: 77.140.50]

-	Oppervlaktebehandeling:	thermisch verzinkt volgens NEN-EN 10346:2009 nl

>NEN-EN 10346:2009 nl - Plaat en band van constructiestaal bekleed door continu dompelen - Technische leveringsvoorwaarden [ICS: 77.140.10, 77.140.50]

>NBN EN 10346:2009 - R - FR,EN - Plaat en band van constructiestaal bekleed door continu dompelen - Technische leveringsvoorwaarden [1e uitg.] [77.140.50]

Pro Memorie:

EN 10346 vervangt EN 10326

.33.40.	Beschrijvende kenmerken:

.33.42.	Maateigenschappen:

-	Plaatdikte:	#1 mm #1,10  mm #1.20 mm

-	Profielhoogte:	80 mm

-	Werkende plaatbreedte:	900 mm

-	Maximum plaatlengten:	12000 mm

Plaateigenschappen per meter breedte

Nominale dikte 	Eigen gewicht 	Hoogte tot neutr. As 	2e opp moment 	staalopp. Max. Moment

(mm) 		(kg/m²) 		mm 			(cm4/m) 		(mm²/m)  (kNm/m)

1,0 		11,49 		42,50 			171,3 		1413 	9,94

1,10 		12,64 		43,10 			190,6 		1560 	11,33

1,2 		13,83 		45,00			208,6 		1705 	12,73

.33.60.	Overige eigenschappen

-	Brandwerendheid:	#Minimaal 30 minuten brandwerend.  #Door een aanvullende wapening in de cannelures van de plaat toe te passen kan de brandwerendheid worden verhoogd tot 60 min

###### .35.	Kenmerken of eigenschappen v/d. andere componenten:

.35.10.	Kenmerken van de mechanische bevestigingsmiddelen:

-	Type:	alle mechanische bevestigingsmiddelen: schroeven, nagels of nieten…

-	Materiaal:	#RVS roestvast staal #behandeld tegen corrosie

.35.20.	Kenmerken van randbekisting:

-	Type:	randbekisting…

.35.30.	Kenmerken van beëindigingsprofiel:

-	Type:	beëindigingsprofiel…

.35.40.	Kenmerken van afdichting:

-	Type:	afdichting profilering: cannelure afdichtingsprofiel…

.35.50.	Kenmerken van wapening:

-	Type:	wapening met Hody bouwstaalnet…

##### .40.	UITVOERING

###### .41.	Basisreferenties:

De staalplaat-betonvloeren worden gedimensioneerd overeenkomstig de regels uit Eurocode 4 en de Belgische toepassingsrichtlijn.

>NBN ENV 1994-1-1:2002 - H - NL,FR - Eurocode 4 : Ontwerp van gemengde staal-beton draagsystemen - Deel 1-1 : Algemene regels en regels voor gebouwen samen met Belgische toepassingsrichtlijn (gehomologeerde versie + NAD) = ENV 1994-1-1:1992 [2e uitg.] [ICS: 91.010.30]

>NBN ENV 1994-1-2:2002 - R - NL,FR - Eurocode 4 - Ontwerp van gemengde staal-betondraagsystemen - Deel 1-2 : Algemene regels voor brandbeveiligend ontwerp samen met Belgische toepassingsrichtlijn = ENV 1994-1-2:1994 [2e uitg.] [ICS: 91.010.30]

###### .42.	Algemene voorschriften:

Voor het storten van het beton moeten stof, modder, waterplassen en ijs verwijderd worden om een schoon en droog oppervlak te bekomen.

Op de halve hoogte tussen het bovenvlak van de staalplaat en het beoogde betonoppervlak wordt krimpwapening voorzien.

###### .44.	Plaatsingswijze:

De staalplaat dient tijdens het betonstorten als werkvloer, verloren bekisting en dragend element.

De doorbuiging tijdens het betonstorten mag niet groter zijn dan 1/250 van de overspanningslengte, met een maximum van 20 mm.

Het storten van het beton gebeurt vanuit de steunranden naar het centrum toe.

De oplegdiepte aan de steunpunten bedraagt minimaal:

Voor ondersteuning in staal of beton:

-	Opleglengte staalplaat:	50 mm

-	Opleglengte beton:	75 mm

Voor ondersteuning in metselwerk of hout:

-	Opleglengte staalplaat:	75 mm

-	Opleglengte beton:	100 mm

.44.30.	Bevestiging:

De verbinding staal-beton gebeurt d.m.v. deuvels.

###### .46.	Bijzondere omstandigheden:

#De nodige maatregelen worden getroffen om aan de brandveiligheid te voldoen: …

##### .60.	CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

###### .61.	Voor levering:

.61.10.	Voor te leggen documenten:

Komo-attest met productcertificaat.

Plaatsingsplan met stuklijst.

Reppel-posten voor de meetstaat

Reppel Hody 80 platen - Trapeziumvormige staalplaat, voor staalplaatbetonvloeren met vloerdiktes vanaf 130 mm

#### #P1	Hody 80 profielplaten voor staalplaatbetonvloeren [plaatdikte: … mm] [sog, volgens lplan]	 TP	[1]

#### #P1	Hody 80 profielplaten voor staalplaatbetonvloeren [plaatdikte: … mm] [volgens plan]	VH	[m²]

REPPEL BV

Pieter Zeemanweg 107

Nl-3300 AC Dordrecht

Tel.: +31 78 617 44 00

Fax.: +31 78 617 10 06

www.reppel.nl

reppel@reppel.nl