DEEL 1	RUWBOUW

# LOT 15	GEWAPEND BETON

15.50.--.	GEMENGDE VLOEREN

15.53.00.	STAALPLAATBETONVLOEREN

## 15.53.10.	Staalplaatbetonvloeren, geprofileerde platen, alg.

(23) Na (B2d)

##### .10.	OMVANG

###### .12.	De werken omvatten:

-	Het leveren en plaatsen van draagvloerelementen op basis van geprofileerde staalplaat voor betonvloer.

###### .16.	Belangrijke opmerking:

De brandweerstand wordt aangetoond door een proefverslag dat als basis dient voor de uitvoering.

### 15.53.10.¦422.82.2.¦320.1.	Staalplaatbetonvloeren, geprofileerde staalplaten

### REPPEL

(23) Nh2 (B2d)

Reppel Hody 206 platen - Trapeziumvormige staalplaat, voor hoge staalplaatbetonvloeren met vloerdiktes vanaf 260 mm

##### .20.	MEETCODE

###### .21.	Aard van de overeenkomst:

#.21.10.	Som over het geheel. [TP]

#.21.50.	Vermoedelijke hoeveelheid. [VH]

###### .22.	Meetwijze:

.22.10.	Meeteenheid:

#.22.12.	Geometrische eenheden:

.22.12.22.	Per m². [m²]

●	Trapeziumvormige platen voor vloeren.

#.22.17.	Architecturale eenheden:

.22.17.60.	Per gebouw. [1]

●	Trapeziumvormige platen voor vloeren.

##### .30.	MATERIALEN

###### .33.	Kenmerken of eigenschappen v/d. basismaterialen:

.33.10.	Omschrijving:

De HODY®  Trapeziumplaat dient als bekisting en onderwapening van de HODY®  staalplaatbetonvloer. Door de hoge profilering is er maar een geringe hoeveelheid beton en een minimale wapening nodig.

-	HODY® Trapeziumplaten zijn geprofileerde staalplaten die worden gebruikt voor het maken van staalplaatbetonvloeren met vloerdiktes vanaf 260 mm.

-	Door de geoptimaliseerde geometrie en het gebruik van hoogwaardig staal is het mogelijk om grote overspanningen te realiseren tot 5990 mm zonder tijdelijke onderstempeling.

.33.20.	Basiskenmerken:

#.33.21.	[Reppel]

-	Leverancier:	Reppel BV

-	Handelsmerk:	Hody® 206 platen

#.33.22.	[neutraal]

-	Materialen:	thermisch verzinkt staal kwaliteit S320 GD+Z275 M-A-C

-	Oppervlaktebehandeling:	thermisch verzinkt volgens NEN-EN 10346:2009 nl

.33.40.	Beschrijvende kenmerken:

.33.42.	Maateigenschappen:

-	Plaatdikte:	volgens meetstaat en stabiliteitsstudie, leverbaar zijn 1,0 mm; 1,25 mm en 1,50 mm.

-	Profielhoogte:	206 mm

-	Werkende plaatbreedte:	780 mm

-	Maximum plaatlengten:	13000 mm

Plaateigenschappen per meter breedte

Nominale dikte 	Eigen gewicht 	Hoogte tot neutr. As 	2e opp moment 	staalopp. Max. Moment

(mm) 		(kg/m²) 		mm 			(cm4/m) 		(mm²/m)  (kNm/m)

1,00 		12,75 		149			742 		1631 	17,88

1,25		24,30 		149 			951 		2038 	23,24

1,50 		24,30 		149 			1165 		2446 	27,87

.33.60.	Overige eigenschappen

-	Brandwerendheid:	#Minimaal 30 minuten brandwerend.  #Door een aanvullende wapening in de cannelures van de plaat toe te passen kan de brandwerendheid worden verhoogd tot 120 min

###### .35.	Kenmerken of eigenschappen v/d. andere componenten:

.35.10.	Kenmerken van de mechanische bevestigingsmiddelen:

-	Type:	alle mechanische bevestigingsmiddelen: schroeven, nagels of nieten…

-	Materiaal:	#RVS roestvast staal #behandeld tegen corrosie

.35.20.	Kenmerken van randbekisting:

-	Type:	randbekisting…

.35.30.	Kenmerken van beëindigingsprofiel:

-	Type:	beëindigingsprofiel…

.35.40.	Kenmerken van afdichting:

-	Type:	afdichting profilering: cannelure afdichtingsprofiel…

.35.50.	Kenmerken van wapening:

-	Type:	wapening met Hody® bouwstaalnet…

##### .40.	UITVOERING

###### .41.	Basisreferenties:

De staalplaat-betonvloeren worden gedimensioneerd overeenkomstig de regels uit Eurocode 4 en de Belgische toepassingsrichtlijn.

###### .42.	Algemene voorschriften:

Voor het storten van het beton moeten stof, modder, waterplassen en ijs verwijderd worden om een schoon en droog oppervlak te bekomen.

Op de halve hoogte tussen het bovenvlak van de staalplaat en het beoogde betonoppervlak wordt krimpwapening voorzien.

###### .44.	Plaatsingswijze:

De Trapeziumplaat wordt altijd toegepast in combinatie met de Hody® stalen afsluitprofielen.

De kopse kanten van de plaat worden afgedicht met het stalen Hody® afsluitprofiel. Nadat deze profielen op de draagconstructie zijn aangebracht kunnen de Hody® 206 platen eenvoudig worden uitgelegd.

De staalplaat dient tijdens het betonstorten als werkvloer, verloren bekisting en dragend element.

De doorbuiging tijdens het betonstorten mag niet groter zijn dan 1/250 van de overspanningslengte, met een maximum van 20 mm.

Het storten van het beton gebeurt vanuit de steunranden naar het centrum toe.

De oplegdiepte aan de steunpunten bedraagt minimaal:

Voor ondersteuning in staal of beton:

-	Opleglengte staalplaat:	50 mm

-	Opleglengte beton:	75 mm

Voor ondersteuning in metselwerk of hout:

-	Opleglengte staalplaat:	75 mm

-	Opleglengte beton:	100 mm

.44.30.	Bevestiging:

De verbinding staal-beton gebeurt d.m.v. deuvels.

###### .46.	Bijzondere omstandigheden:

#De nodige maatregelen worden getroffen om aan de brandveiligheid te voldoen: …

##### .60.	CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

###### .61.	Voor levering:

.61.10.	Voor te leggen documenten:

Komo-attest met productcertificaat.

Plaatsingsplan met stuklijst.

Reppel-posten voor de meetstaat

Reppel Hody 206 platen - Trapeziumvormige staalplaat, voor hoge staalplaatbetonvloeren met vloerdiktes vanaf 260 mm

#### #P1	Hody 206 profielplaten voor staalplaatbetonvloeren [plaatdikte: … mm] [sog, volgens lplan]	TP	[1]

#### #P1	Hody 206 profielplaten voor staalplaatbetonvloeren [plaatdikte: … mm] [volgens plan]	VH	[m²]

Normen en referentiedocumenten

.33.20.	Basiskenmerken:

>NBN EN 10025-1:2005 - R - FR,EN - Warmgewalste producten van constructiestaal - Deel 1: Algemene technische leveringsvoorwaarden = EN 10025-1:2004 [1e uitg.] [ICS: 77.140.10] [ECISS TC 10]

>NBN EN 10025-3:2005 - R - FR,EN - Warmgewalste producten van constructiestaal - Deel 3: Technische leveringsvoorwaarden voor normaalgegloeid /normaliserend gewalst lasbaar fijnkorrelig constructiestaal = EN 10025-3:2004 [1e uitg.] [ICS: 77.140.10] [ECISS TC 10]

>NBN EN 10025-4:2005 - R - FR,EN - Warmgewalste producten van constructiestaal - Deel 4: Technische leveringsvoorwaarden voor lasbaar fijnkorrelig constructiestaal verkregen door thermomechanisch walsen = EN 10025-4:2004 [1e uitg.] [ICS: 77.140.10] [ECISS TC 10]

>ISO 4997:2007 - PS - EN - Cold-reduced carbon steel sheet of structural quality [4e uitg.] [ICS: 77.140.50]

-	Oppervlaktebehandeling:

>NEN-EN 10346:2009 nl - Plaat en band van constructiestaal bekleed door continu dompelen - Technische leveringsvoorwaarden [ICS: 77.140.10, 77.140.50]

>NBN EN 10346:2009 - R - FR,EN - Plaat en band van constructiestaal bekleed door continu dompelen - Technische leveringsvoorwaarden [1e uitg.] [77.140.50]

Pro Memorie:

EN 10346 vervangt EN 10326

###### .41.	Basisreferenties:

>NBN ENV 1994-1-1:2002 - H - NL,FR - Eurocode 4 : Ontwerp van gemengde staal-beton draagsystemen - Deel 1-1 : Algemene regels en regels voor gebouwen samen met Belgische toepassingsrichtlijn (gehomologeerde versie + NAD) = ENV 1994-1-1:1992 [2e uitg.] [ICS: 91.010.30]

>NBN ENV 1994-1-2:2002 - R - NL,FR - Eurocode 4 - Ontwerp van gemengde staal-betondraagsystemen - Deel 1-2 : Algemene regels voor brandbeveiligend ontwerp samen met Belgische toepassingsrichtlijn = ENV 1994-1-2:1994 [2e uitg.] [ICS: 91.010.30]

REPPEL BV

Pieter Zeemanweg 107

Nl-3300 AC Dordrecht

Tel.: +31 78 617 44 00

Fax.: +31 78 617 10 06

www.reppel.nl

reppel@reppel.nl