DEEL 1	RUWBOUW

# LOT 18	GEVELAFWERKINGEN

18.40.--.	GEVELBEKLEDINGEN MET PLAATMATERIAAL [niet geprofileerd]

18.42.00.	PLATEN ZONDER OVERLAP OP ACHTERCONSTRUCTIE

## 18.42.10.	Gevelafwerkingen, platen zonder overlap op achterconstructie, alg.  27-11-12

(41) Ra

##### .10.	OMVANG

###### .12.	De werken omvatten:

-	De levering en plaatsing van de zelfdragende gevelbekleding in HPL-systeem, met inbegrip van:

-	de platen op maat.

-	het wegnemen van alle onzuivere deeltjes [b.v. metalen bramen, splinters], afkomstig van de plaatsing [doorboringen…].

-	de achterliggende draagconstructie.

-	De bevestiging aan de dragende structuur, met inbegrip van de bevestigingsmaterialen en middelen.

-	Het voorzien van een doorgaande luchtspouw achter de gevelplaten.

###### .13.	Tevens in deze post inbegrepen:

-	Het plaatsen en verwijderen van de nodige stellingen, beschermingen, …

-	Het opruimen en schoonmaken van de bouwplaats.

#-	...

###### .14.	Niet in deze post inbegrepen:

#-	De tussenplaatsing van een thermische isolatie in ...

#-	...

###### .15.	Toepassing:

Het systeem is geschikt voor toepassing als geventileerde zelfdragende gevelbekleding die zowel op regels als in stijlen, met of zonder tussenplaatsing van een thermische isolatie, tegen een bestaande dragende muur uit metselwerk of beton kan bevestigd worden.

#-	...

### 18.42.10.¦734.42.14.	Gevelafwerkingen, platen zonder overlap op achterconstructie, HPL  27-11-12  TRESPA

(41) Ra

Trespa Pura – Gevelstroken op basis van thermohardende harsen met natuurlijke vezels, vervaardigd onder hoge druk en temperatuur

##### .20.	MEETCODE

###### .22.	Meetwijze:

.22.11.	Nihil. [1]

●	Afdichtings- en afwerkingsprofielen.

●	Verankerings- en bevestigingsmaterialen en/of middelen.

#●	Achterliggende draagstructuur.

.22.12.12.	Per m. [m]

#●	Speciale stukken: randstukken, eindstukken, ontmoetingen, omtrekstukken en aansluitingen, …

.22.12.22.	Per m². [m²]

●	Stroken.

.22.16.	Statistische eenheden:

.22.16.10.	Per stuk. [st]

#●	Speciale (rand)stukken.

.22.20.	Opmetingscode:

Overeenkomstig de specifieke aanduidingen in de meetstaat wordt de meting als volgt opgevat:

-	Stroken met vermelding van dikte, kleur, type, uitvoeringsmethode, …

-	Per stuk van eenzelfde type.

##### .30.	MATERIALEN

###### .30.	Algemene basisreferenties:

.30.10.	Belangrijke opmerking:

Deze bestekbeschrijving is samengesteld op basis van de huidige stand van zaken, en vervangt alle voorgaande beschrijvingen. Gelieve u er steeds van te vergewissen dat deze beschrijving conform de documentatie is. De garanties zijn enkel van toepassing indien de verwerkings- en plaatsingsvoorschriften van de fabrikant Trespa International worden nageleefd.

###### .31.	Kenmerken of eigenschappen v/h. zelfdragende gevelsysteem:

.31.45.	Samenstelling:

Het systeem Trespa Pura is een compleet gevelbekledingssysteem bestaand uit:

-	De bekledingsstroken.

-	De draagstructuur (achterconstructie).

#-	De thermische isolatie.

-	Verschillende afwerkings- en montageprofielen.

-	Verankerings- en bevestigingsmaterialen.

###### .33.	Kenmerken of eigenschappen v/d. basismaterialen: [HPL-platen]

.33.10.	Beschrijving:

zelfdragende vlakke plaat Trespa® PuraNFC®, op basis van thermohardende harsen, homogeen versterkt met natuurlijke vezels en vervaardigd onder hoge druk en temperatuur. De platen zijn door middel van hoogwaardige technieken voorzien van een geïntegreerd decoratief oppervlak, gebaseerd op electronenstraal hardende urethaan-acrylaat harsen welke enkelzijdig decoratief gepigmenteerd zijn.

Het oppervlak bevat geen melamine beharst papier of  oplosmiddelgevoelige bindmiddelen.

De samenstelling en de opbouw van de plaat PuraNFC®  is afgestemd op buitentoepassingen, d.w.z. dat zon, regen (zure) en vocht geen significant effect hebben op het plaatoppervlak. Noch het oppervlak noch de gezaagde of gefreesde randen hoeven te worden geschilderd of op andere wijze te worden voorzien van een beschermlaag.

.33.20.	Basiskenmerken:

#.33.21.	[fabrikant]

#-	Fabrikant:	Trespa International BV

#-	Handelsmerk platen:	Trespa Pura

#.33.22.	[neutraal]

-	Basismateriaal:	HPL [High-pressure decorative laminates] (NBN EN 438-6:2005)

.33.40.	Beschrijvende kenmerken:

.33.42.	Maateigenschappen:

-	Standaardafmetingen plaat:	3050 mm x 186 mm.

-	Standaarddikte:	8 mm.

.33.44.	Waarneming, uitzicht:

#-	Oppervlaktestructuur:	Matt: matte natuurlijke uitstraling

#-	Kleurengamma:	Wood decors: richtinggebonden decor gebaseerd op houtuitzicht als natuurproduct; met houtnerf in de lengterichting van de plaat

-	Kleur: 	keuze uit 6 decors in Matt afwerking.

.33.50.	Prestatiekenmerken:

.33.51.	ER 1 Stabiliteit

-	E-modulus (buig) [NBN EN ISO 178:2003 + /A1:2005]:	≥ 9000 N/mm2

-	Buigsterkte [NBN EN ISO 178:2003 + /A1:2005]:	≥ 120 N/mm2

-	Treksterkte // oppervlak [NBN EN ISO 527-2:1996]:	≥ 70 N/mm2

.33.52.	ER 2 Brandveiligheid:

-	Brandweerstandsklasse [NBN EN 13501-1+A1:2010]:
B-s2,d0 brandvertragend, verplicht voor hoogte vanaf 10 m

.33.53.	ER 3 Hygiëne, gezondheid, milieu:

.33.53.00.	Milieu-eigenschappen:

-	Rookontwikkeling [Franse norm NF X 10-702 / NF X 70-100]:	klasse F1

-	Milieu-eigenschappen:	het materiaal is gespecificeerd in de normenserie ISO 14000 voor milieubeheer.

.33.53.30.	Regen-, water- en vochtdichtheid:

-	Wateropname na 48 h in water van 65 °C [NBN EN 438-2:15:2005]:	≤3% massa

.33.54.	ER4 Gebruiksveiligheid:

.33.54.30.	Weerstand tegen schokken [impact, doorvallen, …]:

-	Weerstand tegen vallende kogel (valhoogte 1800 mm) [volgens NBN EN 438-2:21:2005]:	6 mm afdruk

.33.57.	Duurzaamheid, gebruiksgeschiktheid, visuele eigenschappen:

Het oppervlak mag geen melaminebeharst papier of oplosmiddelgevoelige bindmiddelen bevatten.

.33.57.10.	Duurzaamheid:

De samenstelling en de opbouw van de plaat is afgestemd op buitentoepassingen, d.w.z. dat zon, (zure) regen en vocht geen invloed hebben op het plaatoppervlak. Noch het oppervlak noch de gezaagde of gefreesde randen hoeven te worden geschilderd of op een andere wijze te worden voorzien van een beschermlaag.

.33.57.20.	Bestendigheid tegen reinigen:

Het Pura NFC® oppervlak wordt totaal niet aangetast door niet schurende huishoudelijke schoonmaakmiddelen of sterke organische oplosmiddelen.

.33.57.50.	Visuele eigenschappen:

-	Weerstand SO2 [volgens DIN 50018:1997]:	waarde 4 - 5 op de grijsschaal

-	Weerstand tegen kleurverandering UV-B test [NBN EN 438-2:28:2005]:	waarde 4 - 5 op de grijsschaal

-	Weerstand tegen kleurverandering in Xenon kunstlicht [NBN EN 438-2:29:2005]: waarde 4 - 5 op de grijsschaal

###### .34.	Kenmerken of eigenschappen v/d. andere secundaire materialen:

.34.10.	Beschrijving:

…

###### .35.	Kenmerken of eigenschappen v/d. andere componenten: [afdichtings- en afwerkingsprofielen]

…

##### .40.	UITVOERING

###### .42.	Algemene voorschriften:

.42.10.	Voorbereidende werkzaamheden:

Volgens de richtlijnen van de fabrikant en voorschriften van de technische goedkeuring met certificaat.

.44.20.	Montage:

#De montage gebeurt uitsluitend door gecertificeerde bedrijven.

.44.30.	Bevestiging:

Variant 1

ONZICHTBARE BEVESTIGING VAN HORIZONTALE GEVELSTROKEN OP EEN HOUTEN ACHTERCONSTRUCTIE

Bevestiging: op houten regelwerk met roestvast stalen clipmontageschroeven. De onder- en bovenrand van elke gevelstrook is voorzien van een speciale profilering waarmee deze door middel van universele clips wordt bevestigd.

-             Strookdikte:  8 mm.

Voorafgaand aan de montage van de Pura NFC® gevelstroken worden alle verticale regels over de volle breedte voorzien van EPDM-rubber. Plaats een ventilatieprofiel onderaan de verticale regels. Binnen- en buitenhoekaansluitingen afwerken met aluminium hoekprofielen volgens opgave van de fabrikant en in een bijpassende kleur.

De horizontale Pura NFC® gevelstroken worden op verticale regels h.o.h. max. 600 mm aangebracht. Breng ter plaatste van elke verticale regel minimaal één universele clip aan.

De overlap van de stroken bedraagt 6,5 mm. De verticale voegbreedte tussen twee stroken bedraagt minimaal 8mm. De voegbreedte ter plaatse van gebouwaansluitingen bedraagt minimaal 5 mm.

De Pura NFC® gevelstroken worden van beneden naar boven gemonteerd. Gebruik een montagelat als aanslagpunt voor de eerste rij universele clips. Om de hoogtewerking van de opeenvolgende gevelstroken te accommoderen worden de universele clips geplaatst met behulp van het meegeleverde stelhulpmiddel.

Ter voorkoming van horizontale verschuiving wordt elke gevelstrook in het midden onzichtbaar geborgd middels een spijker met platverzonken kop. De bovenste strook wordt aan de bovenzijde door middel van universele clips danwel door snelmontageschroeven, in combinatie met 3mm opvulringen, h.o.h. 600 mm bevestigd.

Wat betreft het houten stijl- en regelwerk, dient men rekening te houden met volgende richtlijnen :

Stijldikte minimaal 35mm, stijlbreedte minimaal 95mm en maximaal 110mm.

Sterkteklasse C24 volgens NBN EN 338. Verduurzaming A3 volgens STS 04.31.1. Het verduurzamingsmiddel moet verenigbaar zijn met de platen.

Ook moet zowel aan boven- als onderzijde minimaal 50 cm² per m1 aan ventilatie-openingen aanwezig zijn. Eveneens dient tussen de achterzijde van de plaat en het eventueel isolatiemateriaal een verluchte ruimte behouden te blijven van  20-50 mm.

De door de fabrikant opgegeven maximale bevestigingsafstanden dienen gerespecteerd te worden.

De verticale draagconstructie moet voldoen aan vigerende bouwvoorschriften en mag onder invloed van windlasten niet meer vervormen dan L/200.

Variant 2

ONZICHTBARE BEVESTIGING VAN VERTICALE GEVELSTROKEN OP EEN HOUTEN ACHTERCONSTRUCTIE

Bevestiging: op houten regelwerk met roestvast stalen clipmontageschroeven. De onder- en bovenrand van elke gevelstrook is voorzien van een speciale profilering waarmee deze door middel van universele clips wordt bevestigd.

- Strookdikte:  	8 mm.

Voorafgaand aan de montage van de PuraNFC® gevelstroken worden alle horizontale regels over de volle breedte voorzien van zelfklevend EPDM-rubber. Plaats een ventilatieprofiel onderaan de verticale achterconstructie. Binnen- en buitenhoekaansluitingen afwerken met aluminium hoekprofielen volgens opgave van de fabrikant en in een bijpassende kleur.

De verticale PuraNFC® gevelstroken worden op horizontale regels h.o.h. max. 600 mm aangebracht. Breng ter plaatste van elke horizontale regel minimaal één universele clip aan.

De overlap van de stroken bedraagt 6,5 mm. De horizontale voegbreedte tussen twee stroken bedraagt minimaal 8mm. De voegbreedte ter plaatse van gebouwaansluitingen bedraagt minimaal 5 mm.

De PuraNFC® gevelstroken worden staand gemonteerd. Gebruik een montagelat als aanslagpunt voor de eerste rij universele clips. De onderste stroken worden op een doorlopend steunprofiel geplaatst. Daarboven gepositioneerde stroken rusten op een 100mm breed steunprofiel. Om de breedtewerking van de opeenvolgende gevelstroken te accommoderen worden de universele clips geplaatst met behulp van het meegeleverde stelhulpmiddel.

De gevelstrook op het uiteinde van de gevelbekleding wordt met behulp van snelmontageschroeven, in combinatie met 3mm opvulringen, h.o.h. 600 mm bevestigd.

Wat betreft het houten stijl- en regelwerk, dient men rekening te houden met volgende richtlijnen :

Stijldikte minimaal 35 mm, stijlbreedte minimaal 95 mm en maximaal 110 mm.

Sterkteklasse C24 volgens NBN EN 338. Verduurzaming A3 volgens STS 04.31.1. Het verduurzamingsmiddel moet verenigbaar zijn met de platen.

Ook moet zowel aan boven- als onderzijde minimaal 50 cm² per m1 aan ventilatie-openingen aanwezig zijn. Eveneens dient tussen de achterzijde van de plaat en het eventueel isolatiemateriaal een verluchte ruimte behouden te blijven van  20-50 mm.

De door de fabrikant opgegeven maximale bevestigingsafstanden dienen gerespecteerd te worden.

De verticale draagconstructie moet voldoen aan vigerende bouwvoorschriften en mag onder invloed van windlasten niet meer vervormen dan L/200.

##### .50.	COÖRDINATIE

###### .55.	Met andere posten:

...

##### .60.	CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

Het volledige productieproces dient te zijn gecertificeerd volgens ISO 9001 en ISO 14001.

CE markering conform NBN EN 438-7. Met PEFC® merk / certificaat te leveren.

Alle plaatelementen, hulpstukken, bevestigingsmiddelen, schroeven, … zijn van dezelfde leverancier en vormen één systeem.

###### .61.	Voor levering:

.61.10.	Voor te leggen documenten:

- ISO 9001:2000-certificaat:

- Berekeningsnota: [metalen draagstructuur]

Voor de plaatsing van metalen draagstructuren dienen er plannen en een berekeningsnota te worden uitgewerkt waarbij rekening gehouden wordt met de volgende elementen:

–	Dimensionering van het verankeringsmateriaal (steunhaken, hoekprofielen, e.a.) en het bevestigingsmateriaal (bouten, schroeven of klinknagels).

–	Controle van de elektrochemische verenigbaarheid.

–	Corrosiebescherming.

–	Schikkingen om de belasting ten gevolge van uitzetting te voorkomen en bepaling van de verdelingsregels zowel horizontaal als verticaal.

###### .66.	Waarborg:

Op aanvraag kan een productgarantie van 10 jaar op mechanische en fysische eigenschappen, waaronder kleurechtheid, voorgelegd worden. Deze garantie dient door Trespa de fabrikant van het plaatmateriaal te worden gewaarborgd.

Trespa - posten voor de meetstaat

Trespa Pura - Gevelplaten op basis van met houtvezels versterkte thermohardende harsen

#### P1	HPL-gevelplaten Trespa Pura [uitvoering] [dikte] [kleur] [type]	VH	[m²]

#### P2	bevestigingsmiddelen	PM	[1]

#### #P3	Aluminium achterconstructie [volgens 18.47.10.¦437.17¦...]	PM	[1]

#### #P3	Houten achterconstructie [volgens 18.47.10.¦511]	PM	[1]

Trespa - normverwijzingen en pro memories

>NBN EN 438-6:2005 - Hoge-druk decoratief laminaat (HPL) - Platen gebaseerd op thermohardende harsen [gewoonlijk Laminaat genoemd] - Deel 6: Indeling en voorschriften voor compact laminaat voor buitengebruik met een dikte van 2 mm of meer [ICS: 83.140.20]

>NBN EN 438-2:2005 - Hoge-druk decoratief laminaat [HPL] - Platen gebaseerd op thermohardende harsen (gewoonlijk Laminaat genoemd) - Deel 2: Bepaling van de eigenschappen [ICS: 83.140.20]

>NBN EN ISO 1183-1:2004 - Kunststoffen - Methoden voor het bepalen van de dichtheid van niet-geschuimde kunststoffen - Deel 1: Dompelmethode, vloeistof pyknometermethode en titratiemethode [ISO 1183-1:2004] [ICS: 83.080.01]

>NBN EN ISO 178:2003 - Kunststoffen - Bepaling van de buigeigenschappen [ISO 178:2001] [ICS: 83.080.01]

>NBN EN ISO 178/A1:2005 - Verklaring over de nauwkeurigheid [ISO 178:2001/Amd 1:2004] [ICS: 83.080.01]

>NBN EN ISO 527-2:1996 - Kunststoffen - Bepaling van de trekeigenschappen - Deel 2: Beproevingsvoorwaarden voor spuitgiet- en extrusiekunststoffen [ISO 527-2:1993 + Corr. 1:1994] [ICS: 83.080.01]

>NBN EN 13501-1+A1:2010 - Vuurindeling van bouwwaren en bouwdelen - Deel 1: Indeling berustend op uitkomsten van de proeven op de tegenwerking tegen vuur van bouwwaren [ICS: 13.220.50]

>NBN S 21-203:1980 - H - FR,NL - Brandbeveiliging in de gebouwen - Reactie bij brand van de materialen. Hoge en middelhoge gebouwen [1e uitg.] [ICS: 13.220.40]

>DIN 50018:1997 - DE,EN - Testing in a saturated atmosphere in the presence of sulfur dioxide

>NBN EN 438-2:2005 - Hoge-druk decoratief laminaat [HPL] - Platen gebaseerd op thermohardende harsen (gewoonlijk Laminaat genoemd) - Deel 2: Bepaling van de eigenschappen [ICS: 83.140.20]

.33.52.	ER 2 Brandveiligheid:

Pro Memorie:

-	Volgens NBN S 21-203:1980

-	A2 [standaard]

-	A1 [brandvertragend]

.44.31.	Bevestigingswijze:

#1	Pro Memorie: Toepasbaar met  platen met een dikte van 6, 8, 10 of 13 mm

#2	Pro Memorie: Toepasbaar met  platen met een dikte van 6, 8, 10 of 13 mm

#4	Pro Memorie: Toepasbaar met  platen met een dikte van 10 of 13 mm

#6	Pro Memorie: Toepasbaar met  platen met een dikte van 8 mm

.45.10.	Afwerking v.d. voegen:

#1	Pro Memorie:

-	Bestaan eveneens: afdichtingsprofielen uit metaal en uit kunststof.

-	Aluminium veer: panelen vanaf 8 mm dikte kunnen aan de verticale randen worden voorzien van veer en groef.

-	Open: indien een open voegsysteem voor verticale en/of horizontale voegen wordt toegepast, is bijzondere aandacht gewenst voor eventuele regen- of vochtdoorslag.

#5	Pro Memorie:

-	De bevestigingswijzen en hoekafwerkingen worden uitvoerig beschreven in de Trespa uitgave “Exterieur-Meteon”, die u op verzoek wordt opgestuurd.

Trespa BVBA

H. Van Veldekesingel, 150 B 19

BE-3500 Hasselt

Tel.: 0800 15 501

Fax.: 0800.15.503

infobelgium@trespa.com

http://www.trespa.com/