DEEL 1	RUWBOUW

# LOT 15	GEWAPEND BETON

15.80.--.	BALKONS EN TERRASSEN, KROONLIJSTEN, … IN GEWAPEND BETON

17.89.00.	BALKONS EN TERRASSEN, WAPENINGEN EN VERANKERINGEN, …

## 17.89.30.	Balkons, antikoudebrugverankeringen / alg.  16-06-11

(41.9) Xt6 (J4)

##### Definitie: Voor de aansluiting van balkonelementen met de ruwbouw wordt een thermische onderbreking, samengesteld uit een geisoleerd blok en wapeningsstaven voorzien.

##### .10.	OMVANG

###### .12.	De werken omvatten:

-	De levering en plaatsing van de antikoudebrugverankering en de nodige hulpstukken.

-	Het stellen, regelen en bevestigen van de elementen en de hulpstukken.

-	Alle nodige handelingen i.v.m. de betonwapening (plooien, vlechten, …)

###### .13.	Tevens in deze post inbegrepen:

-	De voorbereiding van de ondergronden.

- -	De nodige veiligheids- en beschermingsmaatregelen.

#...

###### .14.	Niet in deze post inbegrepen:

Het leveren of uitvoeren van het betonwerk, dit is voorzien in een andere bestekpost.

###### .15.	Toepassing:

#...

### 17.89.30.¦xxx.	Balkons, antikoudebrugverankeringen, staal en polystyrolkern

(41.9) Xt6

Halfen HIT – koudebrugonderbreking voor balkons, uitkragingen, …

##### .20.	MEETCODE

###### .21.	Aard van de overeenkomst:

.21.30.	Inbegrepen. [PM]

.21.50.	Vermoedelijke hoeveelheid. [VH]

###### .22.	Meetwijze:

.22.10.	Meeteenheid:

.22.12.	Geometrische eenheden

.22.12.12.	Per stuk. [stuk]

●	Elementen op lengte, met vermelding van plaatsingstype en afmetingen.

.22.20.	Opmetingscode:

Meting volgens het staalborderel van de betonstudie. De binddraden, overschotten, afval van staven e.d. worden niet gemeten, noch verrekend.

##### .30.	MATERIALEN

###### .30.	Algemene basisreferenties:

De wapening beantwoordt aan de voorschriften van de reeks NBN A 24.

Ingestorte staalprofielen beantwoorden bovendien aan de normen NBN A 24, NBN B 51-001 en NBN B51-002.

###### .32.	Algemene kenmerken of eigenschappen v/d. koudebrugonderbreking:

.32.10.	Beschrijving:

Voor de aansluiting van balkonelementen met de ruwbouw wordt een thermische onderbreking voor balkonaansluitingen voorzien. Deze is opgebouwd uit isolatiekern van hard polystyrolschuim met een dikte van 8 cm waarin wapeningsstaven zijn bevestigd.

.32.20.	Basiskenmerken:

#1.32.21.	Koudebrugonderbreking: [Halfen-Leviat]

#-	Fabrikant:	Halfen-Leviat

#-	Typebenaming:	#koudebrugonderbreking

#2.32.21.	Eigenschappen koudebrugonderbreking: [neutraal]

-	Materiaal:	isolatiekern van hard polystyrolschuim, stalen wapening door roestvast stalen hulsen.

-	Detailtekening:	(modeltekening, niet noodzakelijk toegepast bij deze opdracht)

-	Wapening: 	Afhankelijk van de aanwezige lasten bevatten de elementen verschillende staven, nl. trek-, druk- en/of dwarskrachtstaven.

De trekstaven bestaan uit 2 staven met diameter 8 of 10 mm in betonstaal BSt 500S (DIN 488) die doorheen de isolatie met elkaar verbonden zijn door middel van een roestvast stalen huls (matnr. 1.4571, A4). De drukelementen of afstoters zijn ankers in roestvast staal (matnr. 1.4571, A4) met diameter 12 mm, aan beide uiteinden voorzien van schijfvormige opgestuikte kop.

De onder 45° schuine dwarskrachtstaven zijn vervaardigd uit roestvast staal BSt 500 NR en hebben een diameter van 8 of 10 mm.

De lengtes van deze staven worden berekend volgens NBN EN 1992-1-1, recente uitgave. Voor de dwarskrachtstaven gebruikt men de verankeringslengte, voor de trekstaven is de overlappingslengte van toepassing.

Er worden montagestaven en steekbeugels voorzien in wapeningsstaal met verbeterde hechting BSt 500. Deze laatste doen dienst als splijtwapening, om de splijtkrachten op te nemen die veroorzaakt worden door de afstoters.

.32.42.	Maateigenschappen:

-	Lengte elementen:	standaard lengte 1 m, an te vullen met modules (lengte 20, 30, 40 of 50 cm).

-	Hoogte elementen:	van 15 cm tot 25 cm.

.32.50.	Prestatiekenmerken:

.32.51.	ER 1 Stabiliteit:

.32.51.10.	Belastingen:

-	Draagvermogen:	volgens stabiliteitsstudie

##### .40.	UITVOERING

###### .41.	Basisreferenties:

De wapening wordt aangebracht overeenkomstig de normenreeks NBN B 15 en de voorschriften van de fabrikant.

De lassen worden uitgevoerd volgens de normen NBN A 24-301 en NBN A 24-302

De betondekking op de trek- en drukelementen bedraagt ten minste 30 mm.

###### .44.	Plaatsingswijze:

De verwerking en plaatsing van de koudebrugonderbreking gebeurt overeenkomstig de verwerkingsvoorschriften van de fabrikant ervan.

#	Indien er sprake is van een hoogteverschil tussen balkon en ruwbouw, dienen thermische onderbrekingen voorzien te worden met gebogen staven. Het plooien van deze staven gebeurt volgens NBN EN 1992-1-1, meest recente uitgave.

#	Indien er sprake is van een aansluiting van een balkon met een balk of een wand, dienen thermische onderbrekingen voorzien te worden met gebogen staven. Het plooien van deze staven gebeurt volgens NBN EN 1992-1-1, meest recente uitgave.

.44.30.	Bevestiging:

.44.30.10 Verwerking wapeningsstaven:

Elke voorlopige buiging die gevolgd wordt door een terugbuiging wordt zoveel mogelijk vermeden. Wanneer deze verrichting nodig is, gebeurt ze schokvrij.

Elke wapening die een zekere periode blootgesteld wordt aan de weersomstandigheden, en daardoor roestvorming op reeds uitgevoerd glad beton zou kunnen veroorzaken, wordt bestreken met cementmelk. Het plooien van deze wapeningen gebeurt in condities om brosse breuk of andere beschadigingen van het staal te voorkomen.

.44.30.20	Vastmaken van de wapeningen:

De wapeningen worden vastgemaakt met uitgegloeide binddraad, door lassen en met behoorlijk geschikte afstandshouders.

Als de wapeningen moeten worden gelast, moet de aannemer er zich van vergewissen dat dit kan gebeuren volgens het procédé dat hij wenst toe te passen.

De volgende lasprocédés voor wapeningen zijn toegelaten: weerstandlassen, vlambooglassen met de hand, half-automatisch lassen onder gas of vonklassen. Lassen met de lasbrander of smeedlassen is verboden.

.44.30.20	Afstandshouders:

Er wordt gebruik gemaakt van de nodige aangepaste afstandshouders om overal de vereiste betondekking te garanderen. Deze laatste zijn voldoende stevig en in voldoende aantal aangebracht zodat de wapening zich niet kan verplaatsen gedurende het betonstorten, hetzij door de uitgeoefende krachten, hetzij door het belopen.

Na verharding van het beton geven de afstandshouders geen aanleiding tot scheurvorming of vochtinfiltraties die het roesten van de wapening kan veroorzaken. Het contactoppervlak van de afstandshouders met de bekisting is zo klein mogelijk om de mogelijke nadelen als gevolg van differentiële thermische uitzetting of een eventuele oppervlaktebewerking te beperken.

##### .50.	CONTOLE EN KEURING

Een rekennota en een plan met de plaatsing van de elementen wordt aan de betrokken partijen ter goedkeuring meegeleverd door het studiebureau van de leverancier van de  koudebrugonderbreking.

# HALFEN-posten voor de meetstaat

Halfen HIT – koudebrugonderbreking voor balkons, uitkragingen, …

#### #P1	Standaard koudebrugonderbreking 1 m [type, hoogte, toepassing]	VH	[stuk]

#### #P2	Koudebrugonderbreking paselement 0,20 m [type, hoogte, toepassing]	VH	[stuk]

#### #P3	Koudebrugonderbreking paselement 0,30 m [type, hoogte, toepassing]	VH	[stuk]

#### #P4	Koudebrugonderbreking paselement 0,40 m [type, hoogte, toepassing]	VH	[stuk]

#### #P5	Koudebrugonderbreking paselement 0,50 m [type, hoogte, toepassing]	VH	[stuk]

Normen en referentiedocumenten

##### .30.	MATERIALEN

>NBN A 24 - Staalproducten - Betonstaal - Staven, draden en gelaste wapeningsnetten - Algemeenheden en gemeenschappelijke voorschriften..

>NBN B 51-001 (1977) -  Stalen bouwconstructies (5de uitg. + erratum)

>NBN B 51-002 (1988) - Stalen bouwconstructies - Berekening volgens de methode van de grenstoestanden (1ste uitg.).

##### .40.	UITVOERING

>NBN B 15 (recentste uitgaven en hun addenda).

>NBN B 15-002 (1995).

>Eurocode 2: Berekening van betonnen draagsystemen - Deel 1-1: Algemene regels en regels voor gebouwen (1e uitg.)

>NBN B 15-004 (1996) - Beton, gewapend beton en voorgespannen beton - uitvoering (7e uitg.).

>NBN A 24-301 (1986) - Staalproducten - Betonstaal - Staven, draden en gelaste wapeningsnetten - Algemeenheden en gemeenschappelijke voorschriften (5de uitg.)

>NBN A 24-302 (1986) - Staalproducten - Betonstaal - Gladde en geribde staven - Gladde en geribde walsdraad (5de uitg.).

HALFEN NV handelt als Leviat

Borkelstraat 131

BE-2900 Schoten

Tel.: 03 658 07 20

Fax.: 03 658 15 33

www.halfen.be – www.leviat.com

info.halfen.be@leviat.com