DEEL 9 BUITENINRICHTING EN BUITENINFRASTRUCTUURWERKEN

# LOT 99 AFSLUITINGEN EN ANDERE OMHEININGEN BUITEN HET GEBOUW

99.50.--. POORTEN

99.51.00. DRAAIPOORTEN

## 99.51.10. Omheiningen, draaipoortsystemen, alg.

(93) Aa (T12)

##### .10. OMVANG

###### .12. De werken omvatten:

- Het opmeten ter plaatse van de nodige afmetingen.

- De levering en plaatsing van een draaipoortgeheel geschikt voor integratie in omheining.

- De levering en plaatsing van het hang- en sluitwerk (beslag en toebehoren), d.w.z. van de toebehoren voor het bedienen, sluiten en vergrendelen.

- De plaatsing incl. bevestiging en de regeling van de poort, zowel voor de vaste als voor de bewegende delen.

###### .13. Tevens in deze post begrepen:

#…

### 99.51.10.¦42-.¦..¦01 Omheiningen, draaipoortsystemen, staal, voor woningbouw KOPAL

(93) Ah2 (T12)

Bardo/Grace tuinpoort - Draaipoort in staal, met enkele of dubbele vleugel

##### .20. MEETCODE

###### .21. Aard van de overeenkomst:

.21.10. Som over het geheel. **[TP]**

.21.20. Pro Memorie. **[PM]**

###### .22. Meetwijze:

.22.16.10. Per stuk. **[st]**

● Poortgeheel.

.22.16. Statistische eenheden:

.22.20. Opmetingscode:

- Per type of model en kenmerken.

- Standaard afmetingen fabrikant.

- Montage, bevestiging, en afregeling inbegrepen.

- De maten zoals aangegeven op de plannen en meetstaat zijn louter indicatief. De afmetingen worden voorafgaandelijk uitvoerig gecontroleerd door de aannemer en desgevallend verrekend.

- …

##### .30. MATERIALEN

###### .31. Kenmerken van de tuinpoort:

.31.10. Beschrijving:

Tuinpoort bestaande uit poortvleugel(s) tussen poortpalen, met regelbare scharnieren.

Het stalen kader bestaat uit verticale buisprofielen met sectie 40/40 mm, en horizontale tunnelprofielen 40/35 mm

Leverbaar met ingelaste ronde spijlen diam. 25 mm, met een afstand van 12 cm a.o.a. [Bardo] of met ingelaste gaasmat 100/50 mm, dikte 3,8 mm.[Grace]

.31.20. Basiskenmerken:

#.31.21. [fabrikant]

- Leverancier: KOPAL

- Type, commerciële benaming: Tuinpoort Bardo of Grace

#.31.22. [neutraal]

.31.22.10. Poortframe:

- Poortframe opbouw: verticaal stalen buisprofielen 40/40 mm, horizontaal stalen tunnelprofielen 40/35 mm



*Dwarsdoorsnede horizontale ligger*

- Vulling: ofwel ronde spijlen diam. 25 mm.

ofwel gaasmat 100/50 mm, dikte 3,8 mm.

- Scharnieren: boven- en onderaan voorzien van regelbare scharnieren M12.

.31.22.20. Poortpalen:

- Type: ofwel vierkant stalen buisprofiel 60/60/2 mm met PVC- dop

ofwel rond stalen buisprofiel diam. 60/2 mm met PVC- dop

- Paallengte: hoogte van de poort inclusief grondspeling + 70 cm.

.31.22.30. Ophanging en sluiting:

- Ophanging van de poortframe: ofwel aan poortpalen m.b.v. regelbare scharnieren  
ofwel aan de muur m.b.v. muurplaten met regelbare scharnieren

- Slotconstructie: kunststof slotkast met cilinderslot, inclusief 3 sleutels

- de poortaanslag is voorzien aan de muur of aan de slagpaal of aan de slagvleugel

- Grondvergrendeling: dubbele poorten zijn voorzien van 1 in hoogte verstelbare grondgrendel

#.31.22.40. Fundering:

- Type: #Ter plaatse gegoten betonfundering  
#...

#- Betonsamenstelling: C20/25

- Ligging: zie plannen

.31.41. Afmetingen:

- Poorthoogte: volgens de meetstaat.

standaard hoogtes poorten: 1,00 m; 1,20 m; 1,50 m; 1,80 m; 2,00 m [Bardo]

0,80 m; 1,00 m; 1,20 m; 1,50 m; 1,80 m; 2,00 m [Grace]

- Poortbreedte: volgens de meetstaat.

[standaard breedtes enkele poort] 1,00 m; 1,20 m; 1,50 m; 2,00 m

[standaard breedtes bij dubbele poort] 2,00 m; 2,40 m; 3,00 m; 4,00 m

.31.44. Waarneming, uitzicht:

- Stalen onderdelen verzinkt en afgewerkt met polyester poedercoating ca 80 µ

- Kleur : volgens meetstaat. Standaard beschikbare kleuren zijn RAL 6005; RAL 6009; RAL 7039; RAL 7030; RAL 7016; RAL 9010; RAL 9005bl; RAL 9005m of RAL kleur op aanvraag

##### .40. UITVOERING

###### .44. Plaatsingswijze:

.44.10. Detailplan:

...

.44.20. Montage:

De poortpalen worden in het beton ingegoten. De scharnieren worden aangebracht in de voorziene bevestigingsgaten van het kader en de paal.

Tijdens het plaatsen moet het funderingsplan strikt gevolgd worden.

.44.30. Bevestiging:

De poortpalen worden stevig vastgezet in een gestorte betonfundering volgens de voorschriften en aanduidingen van de fabrikant.

...

##### 

##### .50. COÖRDINATIE

...

# KOPAL - posten voor de meetstaat

Bardo / Grace tuinpoort - Draaipoort met enkele of dubbele vleugel in staal met ingelaste lamellen

#### #P1 Enkele draaipoort [Bardo] [afmetingen] [kleur] [volgens detailplan] TP [st]

#### #P2 Dubbele draaipoort [Bardo] [afmetingen] [kleur] [volgens detailplan] TP [st]

#### #P3 Enkele draaipoort [Grace] [afmetingen] [kleur] [volgens detailplan] TP [st]

#### #P4 Dubbele draaipoort [Grace] [afmetingen] [kleur] [volgens detailplan] TP [st]

#### #P5 Vierkant stalen palen PM [1]

#### #P6 Ronde stalen palen PM [1]

#### #P76 Fundering [afmetingen] [zie detailplan] [materiaal] TP [st]

KOPAL NV

Ieperstraat 75 A

B 8610 Kortemark

Tel.: 051 57 09 00

Fax: 051 57 09 88

[info@kopal.be](mailto:info@kopal.be)

[www.kopal.be](http://www.kopal.be)