DEEL 8	AFWERKINGEN

# LOT 86	VLOERAFWERKINGEN

86.40.--.	INDUSTRIËLE VLOEREN - TE GIETEN, FILMVORMENDE, DECORATIEVE, GELEIDENDE, ...

86.41.00.	HARSGEBONDEN GIETVLOEREN

### 86.43.10.¦7-.¦	Vloerafwerkingen, decoratieve bedrijfsvloeren in natuursteengranulaten / harsgebonden / alg., industrieel STONHARD

##### .10.	OMVANG

###### .12.	De werken omvatten:

-	Het voorbereiden van de ondergronden (volgens technisch blad van de fabrikant).

#-	Het uitvullen en egaliseren van de ondergrond indien nodig.

-	Het aanbrengen van een volledig vloerafwerkingssysteem (volgens technische voorschriften van de fabrikant).

#-	...

###### .13.	Tevens in deze post inbegrepen:

-	Het verwijderen van alle materiaal en afval na de werkzaamheden.

#-	...

###### .14.	Niet in deze post inbegrepen:

...

### 86.43.10.¦734.11. 3.¦	Vloerafwerkingen, decoratieve bedrijfsvloeren in natuursteengranulaten / harsgebonden / met epoxy 3c., industrieel

### STONHARD  Stonblend GSI

(43) A (T12)

Stonblend GSI - Harsgebonden naadloze gietvloer op basis van epoxy met kwartszand, gladde structuur

##### .20.	MEETCODE

###### .21.	Aard van de overeenkomst:

.21.30.	Inbegrepen. [PM]

.22.11.	Nihil. [1]

#●	Egalisatie.

●	Hechtingslaag, primer.

●	Sealer.

●	Coating.

#.22.12.21.	Per m. [m]

#●	Plinten.

.22.20.	Opmetingscode:

-	Meting van de netto uit te voeren lengte.

.22.12.22.	Per m². [m²]

#●	Waterdichtingsmembraan.

●	Mortelvloersysteem.

.22.20.	Opmetingscode:

-	Meting van de netto uit te voeren oppervlakte.

##### .30.	MATERIALEN

###### .31.	Kenmerken of eigenschappen van het systeem:

.31.10.	Systeembeschrijving:

Het Stonblend GSI vloersysteem is een alternatief voor terrazzo. Het combineert een decoratief uitzicht met een uitstekende bestendigheid tegen chemische producten, slijtage, vlekken en UV.

Het systeem bestaat uit:

-	Stonblend Primer : tweecomponenten, doordringende, epoxyprimer

-	Stonblend GSI Base : driecomponent troffelmortel bestaande uit epoxyhars, verharder en gekleurde kwartssilicaaggregaat

#	Stonblend Groutcoat : tweecomponenten, heldere epoxysealer

#	Stonkote CE4 : tweecomponenten, heldere, nivellerende epoxysealer

-	Stonseal CF7 : tweecomponenten, heldere, vlakke, hoogperformante, polyurethaancoating

op basis van water.

.31.20.	Basiskenmerken:

#1.31.21	[STONHARD]

-	Leverancier:	Stoncor Europe

-	Type:	Stonblend GSI

#2.31.22.	[neutraal]

…

.31.40.	Beschrijvende kenmerken:

.31.42.	Maateigenschappen

.31.42.10	Afmetingen

-	Dikte:	nominaal 5 mm

.31.44	Waarneming, uitzicht:

.31.44.10	Kleur:

-	Kleur:	Stonblend GSI is verkrijgbaar in 12 standaard kleuren, waaruit de architect kan kiezen.

Pro Memorie:

-	Zie  Stonblend kleurenblad. Custom kleuren zijn beschikbaar op aanvraag.

.31.44.30	Textuur

-	Oppervlaktetextuur:	gladde bovenlaag

-	Slipweerstand (ASTM F1679-04):	0,81 (droog)

.31.50.	Prestatiekenmerken:

.31.51	ER1 Mechanische weerstand en stabiliteit

.31.51.10.	Belastingen:

-	Beloopbaar:	na 12 uur (droging bij 25°C).

-	Volledige belasting:	na 24 uur (droging bij 25°C).

-	Weerstand stootbelasting (NEN-EN-ISO 6272-94):	>18 Nm.

.31.51.20.	Lasten, spanningen, krachten:

-	Druksterkte (ASTM C-579):	ca. 40 N/mm² na 7 dagen

-	Buigsterkte (ASTM C-580):	ca. 15 N/mm²

-	Treksterkte  (ASTM C-307):	10N/mm²

.31.51.30.	Weerstandgrenzen:

-	E-modulus (ASTM C580-02-12):	ca. 3400 N/mm²

-	Shore D hardheid (DIN 53505):	85-90

-	Slijtvastheid  (CS-17) (ASTM D4060-10):	0,05 gm.

-	Hechtsterkte(NEN-EN 13892-4-02) :	> 2N/mm²

-	Potlife:	… min

.31.52.	ER2 Brandveiligheid:

.33.52.20.	Brandreactie van materialen:

-	Brandgedrag :	Bfl -S1

.31.53	ER3 Hygiëne, gezondheid, milieu

.31.53.10.	Beheersing van gevaarlijke stoffen:

-	Chemische weerstand:	weerstaat aan de meeste anorganische en organische zuren, oxidentia, logen, zoutoplossingen,halogenen en koolwaterstofverbindingen (zie ook resistentielijst van de fabrikant)

.31.54.	ER4 Gebruiksveiligheid:

.33.54.10.	Algemene prestaties:

-	Plaatsingstemperatuur:	tussen 16 tot 30 ° C

-	Warmte-uitzettingscoëfficiënt:	gemiddeld 1,8 x 10-2mm/m°C

.31.57.	Duurzaamheid, gebruiksgeschiktheid:

.31.57.30.	Gebruiksgeschiktheid:

-	Warmtebestendigheid:	weerstand 63°C (continu); 93°C piekbelasting

###### #.32.	Kenmerken of eigenschappen van de toebehoren:

.32.10.	Beschrijving toebehoren:

#	Stonhard plinten : voor een goede aansluiting aan de opstanden aan de rand van de vloeroppervlakken worden plinten geplaatst afkomstig van dezelfde fabrikant als het vloerafwerkingssysteem.

#	Stonhard waterbestendig membraan : om te verzekeren dat het gehele vloersysteem waterdicht is afgewerkt, wordt een Stonproof ME7 membraan geplaatst, in strikte navolging van de plaatsingsvoorschriften van de fabrikant.

##### .40.	UITVOERING

.41.	Opslag, bewaring

Bewaar alle onderdelen van Stonblend GSI tussen 16 tot 30 ° C in een droge ruimte. Vermijd hoge temperaturen en niet invriezen. De houdbaarheid is 3 jaar in de originele, ongeopende verpakking.

.42.	Algemene voorschriften:

Hellingen van de ondergrond worden gewoon gevolgd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

In het geval van een tegelvloer als ondergrond wordt meestal een supplementaire tussenlaag aangebracht om een extra waterdichting te bekomen. In dit geval dient de plaatser dit vooraf met #de architect #de bouwheer #te bespreken.

Om tot een goede uitvoering te kunnen komen dienen een aantal voorwaarden te worden vervuld:

-	De te bewerken oppervlakte dient volledig en vakkundig voorbewerkt te zijn.

-	Een goede verlichting van bovenuit is noodzakelijk om een goede afwerking mogelijk te maken.

-	Voorzieningen zoals elektriciteit (220 V - 380 V) en verluchting moeten door de bouwheer worden voorzien.

De volledige oppervlakte wordt in één fase afgewerkt en mag gedurende de ganse duur der werken enkel door personeel van de uitvoerder betreden worden, dit tot 24 uur na de voltooiing van de werken. Gedurende deze periode wordt erop toegezien dat derden geen toegang krijgen tot de werken.

###### .43.	Geschiktheid voor gebruik:

Het product Stonblend GSI, geplaatst met de juiste primer, is geschikt voor toepassing op beton, hout, baksteen, tegels, metaal of Stonhard Stonset grout. Voor vragen over andere mogelijke ondergronden of een geschikte primer, neem contact op met uw plaatselijke Stonhard vertegenwoordiger of de technische dienst.

.44.	Plaatsingswijze:

-	Voorbereiding ondergrond :

Een goede voorbereiding is van cruciaal belang om een adequate hechting en prestaties van het systeem te waarborgen. De ondergrond moet droog zijn en goed mechanisch voorbereid.

-	Primer :

Het gebruik van een Stonblend primer is noodzakelijk. De Stonblend GSI vloermortel wordt aangebracht wanneer de Stonblend primer nog kleverig is. Droogt de primer tijdens het verwerken uit, dan moet een nieuwe primerlaag worden aangebracht.

-	Vermengen :

Een goede vermenging is van cruciaal belang opdat het product de correcte eigenschappen zou vertonen. Mechanisch mengen met een dwangmenger (20 Liter/emmer mixer) of grotere mortel mixer (bijvoorbeeld een Baugh 3 Batch Mixer) is vereist. Zie Stonblend GSI plaatsingsvoorschriften voor verdere details.

-	Aanbrengen mortel :

Probeer niet om materiaal aan te brengen als de temperatuur van Stonblend GSI onderdelen en de ondergrond niet tussen 16 tot 30 ° C ligt. De uithardingstijd en applicatie-eigenschappen van het materiaal wordt zwaar aangetast bij temperaturen buiten dit bereik.

Materiaal moet onmiddellijk na het mengen worden toegepast.

Een geschikte dekvloerapplicator wordt gebruikt om de gemengde Stonblend GSI mortel te verdelen op de vloer.

Kunststof afwerktroffels worden gebruikt om het oppervlak om het oppervlak van het materiaal te verdichten, glad te maken en op de gewenste dikte te brengen.

Twee lagen Stonblend Groutcoat coating worden nat op nat op de ondervloer aangebracht, waarna men deze laat uitdrogen.

Stonkote CE4 epoxysealer wordt aangebracht op de vloer, waarna men deze laat uitdrogen.

Twee lagen  Stonseal CF7 polyurethaancoating worden aangebracht op de vloer, waarna men deze laat uitdrogen.

Gedetailleerde instructies zijn te vinden in de plaatsingsvoorschriften van de fabrikant.

.46.	Bijzondere omstandigheden:

-	Relatieve luchtvochtigheid:	deze mag maximaal 75 % bedragen

-	Omgevingstemperatuur:	plaatsing mogelijk van - … °C tot  … °C

##### .50.	COORDINATIE

###### .52.	Voor uitvoering:

-	Heel het te bewerken oppervlak moet goed bereikbaar zijn voor de uitvoerder, d.w.z. dat machines, materialen, mensen, geen hindernis mogen vormen voor de uitvoerder.

###### .54.	Na uitvoering:

-	De Stonblend GSI vloeren zijn gemakkelijk reinigbaar met de gewone reinigingsmiddelen. Reinigen onder hoge druk is geen probleem.

##### .60.	CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

###### .61.	Voor levering:

.61.10.	Voor te leggen documenten:

De uitvoerder zal alvorens de uitvoering aan te vatten, proefrapporten van gespecialiseerde instituten en universiteiten voorleggen waaruit blijkt dat de gevraagde kwaliteit wordt geboden.

Op alle verpakkingen is duidelijk de naam van de fabrikant, de houdbaarheids- of productiedatum en het CE-keurmerk te zien.

##### .70.	VEILIGHEID

###### .73.	Diversen:

Een goede verluchting van de werkruimten en voorlichting door opdrachtgever aan derden is noodzakelijk.

Open vuur, las- en slijpactiviteiten zijn verboden in de nabijheid van waar Stonblend vloeren worden aangebracht.

# Stonhard-posten voor de meetstaat

Stonblend GSI - Harsgebonden naadloze gietvloer op basis van epoxy met kwartszand, gladde structuur

#### P1	Hechtingslaag	PM	[1]

#### #P2	Egaliseren van de ondergrond …	PM	[1]

#### #P3	Stonproof ME7 membraan 	FH	[m²]

#### #P4	Stonhard plinten 	FH	[m]

#### P5	Stonblend Primer	FH	[m²]

#### P6	Stonblend GSI Base basislaag	FH	[m²]

#### #P7	Stonblend Groutcoat sealer	PM	[1]

#### #P7	Stonkote CE4 epoxysealer	PM	[1]

#### P8	Stonseal CF7 polyurethaancoating	PM	[1]

STONHARD BENELUX

Rue du travail 9

BE-1400 Nivelles

Tel: +32 (0)67 49 37 10

Fax: +32 (0)67 49 37 20

www.stonhard.be

info@stonhard.be