DEEL 8	AFWERKINGEN

# LOT 86	VLOERAFWERKINGEN

86.40.--.	INDUSTRIËLE VLOEREN - TE GIETEN, FILMVORMENDE, DECORATIEVE, GELEIDENDE, ...

86.41.00.	HARSGEBONDEN GIETVLOEREN

### 86.41.10.¦7-.¦	Vloerafwerkingen, zelfvloeiende bedrijfsvloeren, harsgebonden / alg., industrieel  17-01-12

(43) Af9 (T12)

##### .10.	OMVANG

###### .12.	De werken omvatten:

-	Het voorbereiden van de ondergronden (volgens technisch blad van de fabrikant).

#-	Het uitvullen en egaliseren van de ondergrond indien nodig.

-	Het aanbrengen van een volledig vloerafwerkingssysteem (volgens technische voorschriften van de fabrikant).

#-	...

###### .13.	Tevens in deze post inbegrepen:

-	Het verwijderen van alle materiaal en afval na de werkzaamheden.

#-	...

###### .14.	Niet in deze post inbegrepen:

...

### 86.41.10.¦748.09.175.¦	Vloerafwerkingen, zelfvloeiende bedrijfsvloeren, met PUR STONHARD Stonclad UT

(43) A (T12)

Stonclad UT – Polyurethaan antislip mortelvloersysteem, bestand tegen thermische schokken en cycli

##### .20.	MEETCODE

###### .21.	Aard van de overeenkomst:

.21.30.	Inbegrepen. [PM]

.22.11.	Nihil. [1]

#●	Egalisatie.

●	PUR-gebonden sealer.

. #.22.12.21.	Per m. [m]

#●	Plinten.

.22.20.	Opmetingscode:

-	Meting van de netto uit te voeren lengte.

22.12.22.	Per m². [m²]

●	Mortelvloer met ingestrooid kwartspigment.

.22.20.	Opmetingscode:

-	Meting van de netto uit te voeren oppervlakte.

##### .30.	MATERIALEN

###### .31.	Kenmerken of eigenschappen van het systeem:

.31.10.	Systeembeschrijving:

De Stonclad UT mortel is een dicht, zelfprimerend, viercomponent,

spatelbaar, polyurethaan mortelsysteem met textuur en een hoge dichtheid. De Stonclad UT mortel bestaat uit een urethaan bindmiddel, pigmenten, en kwartsaggregaten.

De Stonclad UT mortel is uitstekend bestand tegen puntbelasting, slijtage, thermische schokken, thermische cycli en heeft een uitzonderlijke chemische bestandheid, waardoor deze ondermeer ideaal is voor de voedingsindustrie. De Stonclad UT mortel is ook te installeren over een vochtige ondergrond en bij lage temperaturen (minimum 7°C)

.31.11.	Systeemopbouw:

-	Zelfprimerende mortel Stonclad UT: kwartspigment wordt ingestrooid in de natte mortel.

-	Stonseal UT7 : PUR-gebonden sealer.

.31.20.	Basiskenmerken:

#1.31.21	[STONHARD]

-	Leverancier:	Stoncor Europe

-	Type:	Stonclad UT

#2.31.22.	[neutraal]

…

.31.40.	Beschrijvende kenmerken:

.31.42.	Maateigenschappen

.31.42.10	Afmetingen

-	Dikte:	nominaal 6 mm

.31.44	Waarneming, uitzicht:

.31.44.10	Kleur:

.31.44.10	Kleur:

-	Kleur:	Stonclad UT is verkrijgbaar in 12 standaard kleuren, waaruit de architect kan kiezen.

Pro Memorie:

-	Zie  Stonclad kleurenblad.

.31.44.30	Textuur

-	Oppervlaktetextuur:	antislip #licht.#medium.#zwaar.

-	Slibweerstand (ASTM F1679-04/F258-12, nat):

0,8 (met afwerkingslaag) 0,75 (zonder afwerkingslaag)

.

.31.50.	Prestatiekenmerken:

.31.51	ER1 Mechanische weerstand en stabiliteit

.31.51.10.	Belastingen:

-	Beloopbaar:	na 6 uur (droging bij 25°C).

-	Volledige belasting:	na 24 uur (droging bij 25°C).

-	Weerstand stootbelasting (NEN-EN-ISO 6272-94):	>18 Nm.

.31.51.20.	Lasten, spanningen, krachten:

-	Druksterkte (ASTM C-579):	ca. 50 N/mm²

-	Buigsterkte (ASTM C-580):	ca. 17 N/mm²

-	Treksterkte (ASTM C-307):	7N/mm²

-	Wrijvingscoëfficient (ASTM F1679-04)(droog):	1,0  (zonder deklaag); 1,0 (met deklaag)

.31.51.30.	Weerstandgrenzen:

-	E-modulus (ASTM C580-02-12):	ca. 17000 N/mm²

-	Shore D hardheid (DIN 53505):	80-84

-	Slijtvastheid  (CS-17) (ASTM D4060-10):	0,05 gm.

-	Slijtvastheid   (NEN-EN 13892-4-02):		1,0  µm.

-	Potlife:	… min

.31.52.	ER2 Brandveiligheid:

.33.52.20.	Brandreactie van materialen:

-	Brandgedrag :	Bfl -S1

-	Brandbaarheid (ASTM E-648):	Class I

.31.53	ER3 Hygiëne, gezondheid, milieu

.31.53.10.	Beheersing van gevaarlijke stoffen:

-	Chemische weerstand:	▪ weerstaat aan de meeste anorganische en organische zuren, oxidentia, logen, zoutoplossingen,halogenen en koolwaterstofverbindingen (zie ook resistentielijst van de fabrikant)

.31.54.	ER4 Gebruiksveiligheid:

.33.54.10.	Algemene prestaties:

-	Plaatsingstemperatuur:	van 2°C tot + 30°C

-	Warmte-uitzettingscoëfficiënt:	gemiddeld 1,1 x 10-2mm/m°C

.31.57.	Duurzaamheid, gebruiksgeschiktheid:

.31.57.30.	Gebruiksgeschiktheid:

-	Warmtebestendigheid:	weerstand 93°C (continu); 121°C piekbelasting

###### #.32.	Kenmerken of eigenschappen van de toebehoren:

.32.10.	Beschrijving toebehoren:

#	Stonhard plinten : voor een goede aansluiting aan de opstanden aan de rand van de vloeroppervlakken worden plinten geplaatst afkomstig van dezelfde fabrikant als het vloerafwerkingssysteem.

##### .40.	UITVOERING

.41.	Opslag, bewaring

Bewaar alle onderdelen van Stonclad UT tussen 16 tot 30 ° C in een droge ruimte. Vermijd hoge temperaturen en niet invriezen. De houdbaarheid is 3 jaar in de originele, ongeopende verpakking.

.42.	Algemene voorschriften:

Hellingen van de ondergrond worden gewoon gevolgd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

In het geval van een tegelvloer als ondergrond wordt meestal een supplementaire tussenlaag aangebracht om een extra waterdichting te bekomen. In dit geval dient de plaatser dit vooraf met #de architect #de bouwheer #te bespreken.

Om tot een goede uitvoering te kunnen komen dienen een aantal voorwaarden te worden vervuld:

-	De te bewerken oppervlakte dient volledig en vakkundig voorbewerkt te zijn.

-	Een goede verlichting van bovenuit is noodzakelijk om een goede afwerking mogelijk te maken.

-	Voorzieningen zoals elektriciteit (220 V - 380 V) en verluchting moeten door de bouwheer worden voorzien.

De volledige oppervlakte wordt in één fase afgewerkt en mag gedurende de ganse duur der werken enkel door personeel van de uitvoerder betreden worden, dit tot 24 uur na de voltooiing van de werken. Gedurende deze periode wordt erop toegezien dat derden geen toegang krijgen tot de werken.

###### .43.	Geschiktheid voor gebruik:

Het product Stonclad UT is geschikt voor toepassing op beton, hout, baksteen, tegels, metaal of Stonhard Stonset grout. Voor vragen over andere mogelijke ondergronden of een geschikte primer, neem contact op met uw plaatselijke Stonhard vertegenwoordiger of de technische dienst.

.44.	Plaatsingswijze:

-	Voorbereiding ondergrond :

Een goede voorbereiding is van cruciaal belang om een adequate hechting en prestaties van het systeem te waarborgen. De ondergrond moet droog zijn en goed mechanisch voorbereid.

-	Primer :

Stonclad UT is een zelfaanzuigende mortel. Geen extra primer nodig.

-	Vermengen :

Een goede vermenging is van cruciaal belang opdat het product de correcte eigenschappen zou vertonen.

Mechanisch mengen met een dwangmenger (20 Liter/emmer mixer) of grotere mortel mixer (bijvoorbeeld een Baugh 3 Batch Mixer) is vereist.

Zie Stonclad UT plaatsingsvoorschriften voor verdere details.

-	Aanbrengen mortel :

Het materiaal moet onmiddellijk na het mengen worden gebruikt.

Een dekvloerapplicator wordt gebruikt om de gemengde Stonclad UT mortel te verdelen op de vloer.

Getande afwerktroffels en rollers met studs worden gebruikt om het oppervlak van het materiaal op de gewenste dikte te brengen.

Textuuraggregaat wordt vervolgens uitgestrooid in in de natte mortel.

Nadat de mortel is ingedroogd, het overtollig textuuraggregaat verwijderen.

Bij het aanbrengen van een licht of medium textuursysteem, laat de mortel 6 tot 8 uur  drogen, en breng dan de sealerlaag aan.

Gedetailleerde instructies zijn te vinden in de plaatsingsvoorschriften van de fabrikant.

.46.	Bijzondere omstandigheden:

-	Relatieve luchtvochtigheid:	deze mag maximaal 75 % bedragen

##### .50.	COORDINATIE

###### .52.	Voor uitvoering:

-	Heel het te bewerken oppervlak moet goed bereikbaar zijn voor de uitvoerder, d.w.z. dat machines, materialen, mensen, geen hindernis mogen vormen voor de uitvoerder.

###### .54.	Na uitvoering:

-	De Stonclad UT vloeren zijn gemakkelijk reinigbaar met de gewone reinigingsmiddelen. Reinigen onder hoge druk is geen probleem.

##### .60.	CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

###### .61.	Voor levering:

.61.10.	Voor te leggen documenten:

De uitvoerder zal alvorens de uitvoering aan te vatten, proefrapporten van gespecialiseerde instituten en universiteiten voorleggen waaruit blijkt dat de gevraagde kwaliteit wordt geboden.

Op alle verpakkingen is duidelijk de naam van de fabrikant, de houdbaarheids- of productiedatum en het CE-keurmerk te zien.

##### .70.	VEILIGHEID

###### .73.	Diversen:

De Stonclad UT vloer is niet giftig en voldoet aan de EU richtlijnen.

Een goede verluchting van de werkruimten en voorlichting door opdrachtgever aan derden hierover is noodzakelijk.

Open vuur, las- en slijpactiviteiten zijn verboden in de nabijheid van waar Stonclad UT vloeren worden aangebracht.

# Stonhard-posten voor de meetstaat

Stonclad UT – Polyurethaan antislip mortelvloersysteem, bestand tegen thermische schokken en cycli

#### #P1	Egaliseren van de ondergrond …	PM	[1]

#### #P2	Stonhard plinten 	FH	[m]

#### P3	Zelfprimerende Stonclad UT mortel [oppervlaktetextuur]	FH	[m²]

#### P4	Stonseal UT 7 PUR-gebonden sealer	PM	[1]

STONHARD BENELUX

Rue du travail 9

BE-1400 Nivelles

Tel: +32 (0)67 49 37 10

Fax: +32 (0)67 49 37 20

www.stonhard.be

info@stonhard.be