DEEL 3	DAKWERKEN

# LOT 37	ANDERE DAKACCESSOIRES, VOEGWERKEN EN BESCHERMINGEN …

### 37.10.--.	SPECIALE TECHNIEKEN

37.30.00.	PARKEERDAKEN

### 37. 31.10.¦734.11. 3.¦	Parkeerdaken, membranen / elastomeren, alg.

##### .10.	OMVANG

###### .12.	De werken omvatten:

-	Het voorbereiden van de ondergronden.

#-	Het uitvullen en egaliseren van de ondergrond indien nodig.

-	Aanbrengen van een vloermembraan, met inbegrip van alle componenten en toebehoren.

#-	...

###### .13.	Tevens in deze post inbegrepen:

-	Het verwijderen van alle (verpakkings)materiaal en afval na de werkzaamheden.

#-	...

###### .14.	Niet in deze post inbegrepen:

...

### 37. 13.10.¦734.11. 3.¦	Parkeerdaken, membranen / elastomeren, brandwerend  STONHARD  Stongard TM

(43) A (T12)

Stongard TM – Duurzaam antislip elastomeermembraan, bestand tegen verkeersbelasting

##### .20.	MEETCODE

###### .21.	Aard van de overeenkomst:

.21.30.	Inbegrepen. [PM]

.22.11.	Nihil. [1]

#●	Egalisatie.

●	Hechtingslaag, primer.

●	Sealer

.22.12.22.	Per m². [m²]

●	Vloermembraan, met toeslagmateriaal.

#●	Aluminiumoxide, voor verhoogde slipweerstand.

.22.20.	Opmetingscode:

-	Meting van de netto uit te voeren oppervlakte.

##### .30.	MATERIALEN

###### .31.	Kenmerken of eigenschappen van het systeem:

.31.10.	Systeembeschrijving:

Een duurzaam Stongard TM membraan dat, aangebracht met een dikte van 1,5 tot 2 mm weerstaat aan verkeersbelasting. Het is bestand tegen (chemische) belasting, zoals harde elementen, zouten en corrosieve vloeistoffen. Het Stongard TM systeem is ondermeer geschikt voor plaatsing in parkings, op helicopterplatforms, voetgangersbruggen, in stadions, …

.31.11.	Systeemopbouw:

-	Stonhard HT primer of epoxyprimer : geschikte primer voor het afdichten en verlijmen op de ondergrond

-	Stonchem 441  : afdichtingsmembraan.

-	Toeslagmateriaal Stonhard UT Mediumtextuur.

-	Stonseal GS6  : gekleurde sealer.

#	aluminiumoxide, voor verhoogde slipweerstand #op draaiende opritten van parkeergarages. #....

.31.20.	Basiskenmerken:

#1.31.21	[STONHARD]

-	Leverancier:	Stoncor Europe

-	Membraantype:	Stongard TM met Stonchem 441 afdichtingsmembraan

#2.31.22.	[neutraal]

…

.31.40.	Beschrijvende kenmerken:

.31.42.	Maateigenschappen

.31.42.10	Afmetingen

-	Dikte:	1,5 - 2 mm.

.31.44	Waarneming, uitzicht:

.31.44.10	Kleur:

-	Kleur:	Stongard TM is verkrijgbaar in 15 standaard kleuren, waaruit de architect kan kiezen. Aangepaste kleuren zijn op verzoek leverbaar.

Pro Memorie:

-	Zie  Stongard kleurenblad.

.31.44.30	Textuur

-	Oppervlaktetextuur:	antislip

.31.50.	Prestatiekenmerken:

.31.51	ER1 Mechanische weerstand en stabiliteit

.31.51.10.	Belastingen:

-	Beloopbaar:	na 12 uur (droging bij 25°C).

-	Volledige belasting:	na 24 uur (droging bij 25°C).

.31.51.20.	Lasten, spanningen, krachten:

-	Druksterkte (ASTM D-638):	ca. 18 N/mm²

-	Verlenging (ASTM D-638):	125%

.31.51.30.	Weerstandgrenzen:

-	Shore D hardheid (DIN 53505):	80-84

-	Slijtvastheid  (ASTM D4060 CS-17):	0,035 gm max. gewichtsverlies.

.31.53	ER3 Hygiëne, gezondheid, milieu

.31.53.10.	Beheersing van gevaarlijke stoffen:

-	Chemische weerstand:	weerstaat aan de meeste anorganische en organische zuren, oxidentia, logen, zoutoplossingen,halogenen en koolwaterstofverbindingen (zie ook resistentielijst van de fabrikant)

.31.54.	ER4 Gebruiksveiligheid:

.33.54.10.	Algemene prestaties:

-	Temperatuurbestandheid:	test bij -23°C geslaagd

###### #.32.	Kenmerken of eigenschappen van de toebehoren:

.32.10.	Beschrijving toebehoren:

#	aluminiumoxide, voor verhoogde slipweerstand #op draaiende opritten van parkeergarages. #....

##### .40.	UITVOERING

.41.	Opslag, bewaring

Bewaar alle onderdelen van Stongard TM tussen 16 tot 30 ° C in een droge ruimte. Vermijd hoge temperaturen en niet invriezen. De houdbaarheid is 3 jaar in de originele, ongeopende verpakking.

.42.	Algemene voorschriften:

Hellingen van de ondergrond worden gewoon gevolgd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

In het geval van een tegelvloer als ondergrond wordt meestal een supplementaire tussenlaag aangebracht om een extra waterdichting te bekomen. In dit geval dient de plaatser dit vooraf met #de architect #de bouwheer #te bespreken.

Om tot een goede uitvoering te kunnen komen dienen een aantal voorwaarden te worden vervuld:

-	De te bewerken oppervlakte dient volledig en vakkundig voorbewerkt te zijn.

-	Een goede verlichting van bovenuit is noodzakelijk om een goede afwerking mogelijk te maken.

-	Voorzieningen zoals elektriciteit (220 V - 380 V) en verluchting moeten door de bouwheer worden voorzien.

De volledige oppervlakte wordt in één fase afgewerkt en mag gedurende de ganse duur der werken enkel door personeel van de uitvoerder betreden worden, dit tot 24 uur na de voltooiing van de werken. Gedurende deze periode wordt erop toegezien dat derden geen toegang krijgen tot de werken.

###### .43.	Geschiktheid voor gebruik:

Het product Stongard TM, geplaatst met de juiste primer, is geschikt voor toepassing op beton, hout, baksteen, tegels, metaal of Stonhard Stonset grout. Voor vragen over andere mogelijke ondergronden of een geschikte primer, neem contact op met uw plaatselijke Stonhard vertegenwoordiger of de technische dienst.

.44.	Plaatsingswijze:

-	Voorbereiding ondergrond :

Een goede voorbereiding is van cruciaal belang om een adequate hechting en prestaties van het systeem te waarborgen. De ondergrond moet droog zijn en goed mechanisch voorbereid.

-	Primer :

Het gebruik van een Stonhard HTof Epoxyprimer is noodzakelijk. De primer moet eerst uitdrogen alvorens het membraan aan te brengen.

-	Vermengen :

Een goede vermenging is van cruciaal belang opdat het product de correcte eigenschappen zou vertonen.

Mechanisch mengen met een trage mixer is vereist.

Zie Stongard TM plaatsingsvoorschriften voor verdere details.

-	Aanbrengen mortel :

Probeer niet om materiaal aan te brengen als de temperatuur van Stongard TM onderdelen en de ondergrond niet tussen 13 tot 32 ° C ligt. De uithardingstijd en applicatie-eigenschappen van het materiaal wordt zwaar aangetast bij temperaturen buiten dit bereik.

Materiaal moet onmiddellijk na het mengen worden toegepast.

.46.	Bijzondere omstandigheden:

-	Relatieve luchtvochtigheid:	deze mag maximaal 75 % bedragen

-	Omgevingstemperatuur:	plaatsing mogelijk tussen 13°C tot  32 °C

##### .50.	COORDINATIE

###### .52.	Voor uitvoering:

-	Heel het te bewerken oppervlak moet goed bereikbaar zijn voor de uitvoerder, d.w.z. dat machines, materialen, mensen, geen hindernis mogen vormen voor de uitvoerder.

###### .54.	Na uitvoering:

-	De Stongard TM vloeren zijn gemakkelijk reinigbaar met de gewone reinigingsmiddelen. Reinigen onder hoge druk is geen probleem.

##### .60.	CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

###### .61.	Voor levering:

.61.10.	Voor te leggen documenten:

De uitvoerder zal alvorens de uitvoering aan te vatten, proefrapporten van gespecialiseerde instituten en universiteiten voorleggen waaruit blijkt dat de gevraagde kwaliteit wordt geboden.

Op alle verpakkingen is duidelijk de naam van de fabrikant, de houdbaarheids- of productiedatum en het CE-keurmerk te zien.

# Stonhard-posten voor de meetstaat

Stongard TM – Duurzaam, brandwerend, antislip elastomeermembraan, bestand tegen verkeersbelasting

#### #P1	Egaliseren van de ondergrond …	PM	[1]

#### P2	Stonhard HT primer of epoxyprimer	FH	[m²]

#### P3	Stonchem 441  afdichtingsmembraan	FH	[m2]

#### P4	Stonhard primer	PM	[1]

#### P5	Toeslagmateriaal Stonhard UT Mediumtextuur	PM	[1]

#### P6	Stonseal GS6  : gekleurde sealer 	PM	[1]

#### #P7	aluminiumoxide, voor verhoogde slipweerstand	PM	[1]

STONHARD BENELUX

Rue du travail 9

BE-1400 Nivelles

Tel: +32 (0)67 49 37 10

Fax: +32 (0)67 49 37 20

www.stonhard.be

info@stonhard.be