DEEL 8	AFWERKINGEN

# LOT 86	VLOERAFWERKINGEN

86.40.--.	INDUSTRIËLE VLOEREN - TE GIETEN, FILMVORMENDE, DECORATIEVE, GELEIDENDE, ...

86.41.00.	HARSGEBONDEN GIETVLOEREN

## 86.41.10.¦7-.¦	Vloerafwerkingen, zelfvloeiende bedrijfsvloeren, harsgebonden / alg., industrieel  17-01-12

(43) Af9 (T12)

##### .10.	OMVANG

###### .12.	De werken omvatten:

-	Het voorbereiden van de ondergronden (volgens technisch blad van de fabrikant).

#-	Het uitvullen en egaliseren van de ondergrond indien nodig.

-	Het aanbrengen van een volledig vloerafwerkingssysteem (volgens technische voorschriften van de fabrikant).

#-	...

###### .13.	Tevens in deze post inbegrepen:

-	Het verwijderen van alle materiaal en afval na de werkzaamheden.

#-	...

###### .14.	Niet in deze post inbegrepen:

...

### 86.41.10.¦734.11.2.¦	Vloerafwerkingen, zelfvloeiende bedrijfsvloeren, met epoxy 2c.

### STONHARD  Stonshield HRI

(43) Af9 (T12)

Stonshield HRI – harsgebonden antislip troffelvloer op basis van epoxy,  met maximale stroefheid

##### .20.	MEETCODE

###### .21.	Aard van de overeenkomst:

.21.30.	Inbegrepen. [PM]

.22.11.	Nihil. [1]

●	Hechtingslaag.

#●	Egalisatie.

●	Laklaag.

#.22.12.21.	Per m. [m]

#●	Plinten.

.22.20.	Opmetingscode:

-	Meting van de netto uit te voeren lengte.

.22.12.22.	Per m². [m²]

#●	Waterdichtingsmembraan.

●	Mortelvloer.

.22.20.	Opmetingscode:

-	Meting van de netto uit te voeren oppervlakte.

##### .30.	MATERIALEN

###### .31.	Kenmerken of eigenschappen van het systeem:

.31.10.	Systeembeschrijving:

Duurzaam vloersysteem met een decoratief, slipvast oppervlak. De getroffelde laag biedt een superieure impactweerstand en laat toe om de Stoneshield HRI vloerafwerking ook aan te brengen over ruwe ondergronden. Dankzij de van gekleurd kwarts voorziene toplaag krijgt de vloer een esthetisch uitzicht met gemengd kleuraspect.

.31.11.	Systeeopbouw:

-	Stonhard Primer : geschikte primer voor het afdichten en verlijmen op de ondergrond

-	Stonshield onderlaag

-	Stonshield Kwartsaggregaat: felgekleurde, verstrijkbaar kwartsaggregaat

-	Stonkote CE4 sealer

.31.20.	Basiskenmerken:

#1.31.21	[STONHARD]

-	Leverancier:	Stoncor Europe

-	Type:	Stonshield HRI

#2.31.22.	[neutraal]

…

.31.40.	Beschrijvende kenmerken:

.31.42.	Maateigenschappen

.31.42.10	Afmetingen

-	Dikte:	nominaal 3 à 4 mm; maximaal 5 mm

.31.44	Waarneming, uitzicht:

-	Kleur:	Stonshield HRI is verkrijgbaar in 12 standaard kleuren, waaruit de architect kan kiezen.

Pro Memorie:

-	Zie  Stonshield kleurenblad.

.31.44.30	Textuur

-	Oppervlaktetextuur:	antislip

.31.50.	Prestatiekenmerken:

.31.51	ER1 Mechanische weerstand en stabiliteit

.31.51.10.	Belastingen:

-	Beloopbaar:	na 12 uur (droging bij 25°C).

-	Volledige belasting:	na 24 uur (droging bij 25°C).

-	Weerstand stootbelasting (NEN-EN-ISO 6272-94):	18 Nm.

.31.51.20.	Lasten, spanningen, krachten:

-	Druksterkte (ASTM C-579):	ca. 70 N/mm²

-	Buigsterkte (ASTM C-580):	ca. 30 N/mm²

-	Treksterkte (ASTM C-307):	11 N/mm²

.31.51.30.	Weerstandgrenzen:

-	E-modulus (ASTM C580-02-12):	ca. 13800 N/mm²

-	Shore D hardheid (DIN 53505):	85-90

-	Slijtvastheid  (CS-17) (ASTM D4060-10):	0,06 gm.

-	Slijtvastheid   (NEN-EN 13892-4-02):		< of = 1,0 µm

-	Hechtsterkte(NEN-EN 13892-4-02) :	> 2N/mm²

-	Potlife:	… min

.31.53	ER3 Hygiëne, gezondheid, milieu

.31.53.10.	Beheersing van gevaarlijke stoffen:

-	Chemische weerstand:	weerstaat aan de meeste anorganische en organische zuren, oxidentia, logen, zoutoplossingen,halogenen en koolwaterstofverbindingen (zie ook resistentielijst van de fabrikant)

-	Waterabsorptie (ASTM C413-12):	0,2 %,

.31.54.	ER4 Gebruiksveiligheid:

.33.54.10.	Algemene prestaties:

-	Plaatsingstemperatuur:	….°C

-	Warmte-uitzettingscoëfficiënt :	gemiddeld 1,8 x 10-2mm/m°C

-	Waterabsorptie :	0,1 %

.31.57.	Duurzaamheid, gebruiksgeschiktheid:

.31.57.30.	Gebruiksgeschiktheid:

-	Warmtebestendigheid:	weerstand 60°C (continu); 93°C piekbelasting

###### #.32.	Kenmerken of eigenschappen van de toebehoren:

.32.10.	Beschrijving toebehoren:

#	Stonhard plinten : voor een goede aansluiting aan de opstanden aan de rand van de vloeroppervlakken worden plinten geplaatst afkomstig van dezelfde fabrikant als het vloerafwerkingssysteem.

#	Stonhard waterbestendig membraan : om te verzekeren dat het gehele vloersysteem waterdicht is afgewerkt, wordt een Stonproof ME7 membraan geplaatst, in strikte navolging van de plaatsingsvoorschriften van de fabrikant.

##### .40.	UITVOERING

.41.	Opslag, bewaring

Bewaar alle onderdelen van Stonshield HRI tussen 16 tot 30 ° C in een droge ruimte. Vermijd hoge temperaturen en niet invriezen. De houdbaarheid is 3 jaar in de originele, ongeopende verpakking.

.42.	Algemene voorschriften:

Hellingen van de ondergrond worden gewoon gevolgd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

In het geval van een tegelvloer als ondergrond wordt meestal een supplementaire tussenlaag aangebracht om een extra waterdichting te bekomen. In dit geval dient de plaatser dit vooraf met #de architect #de bouwheer #te bespreken.

Om tot een goede uitvoering te kunnen komen dienen een aantal voorwaarden te worden vervuld:

-	De te bewerken oppervlakte dient volledig en vakkundig voorbewerkt te zijn.

-	Een goede verlichting van bovenuit is noodzakelijk om een goede afwerking mogelijk te maken.

-	Voorzieningen zoals elektriciteit (220 V - 380 V) en verluchting moeten door de bouwheer worden voorzien.

###### .43.	Geschiktheid voor gebruik:

Het product Stonshield HRI, geplaatst met de juiste primer, is geschikt voor toepassing op beton, hout, baksteen, tegels. Het is afgeraden het aan te brengen over asfalt, stopverf, geverfde oppervlakken.

Voor vragen over andere mogelijke ondergronden of een geschikte primer, neem contact op met uw plaatselijke Stonhard vertegenwoordiger of de technische dienst.

.44.	Plaatsingswijze:

-	Voorbereiding ondergrond :

Een goede voorbereiding is van cruciaal belang om een adequate hechting en prestaties van het systeem te waarborgen. De ondergrond moet droog zijn en goed mechanisch voorbereid.

-	Driecomponentenmortel :

De Stonshield HRI Base mortel wordt gemengd, als dekvloer aangebracht en gevlinderd tot een goed gesloten afwerklaag. Laat dit tenminste 8 uur uitdrogen.

Meng daarna de Stonshield HRI Base mortel, meng vervolgens de Stonshield undercoat onderlaag en breng deze aan op het vloeroppervlak d.m.v. een stalen rakel en roller zodat het materiaal egaal wordt verdeeld.

In de vers geplaatste, natte Stonshield undercoat onderlaag worden daarna kwartsaggregaten aangebracht d.m.v. een Stonhard Spraycaster sproeikop, om een gelijkmatige verdeling van de aggregaten te verzekeren. Laat in deze toestand minstens 8 uur uitdrogen.

Veeg het overtollige aggregaat met een stalen rakel weg, verwijder de resten met een stofzuiger.

-	Sealer :

Meng de Stonkote CE4 sealer en breng deze aan op de onderlaag.

Voor een standaard structuur, wordt de sealer aangebracht met een rubberen trekker en vervolgens gerold met behulp van een medium roller (volgens de voorschriften van de fabrikant).

Voor een medium structuur, wordt de sealer aangebracht met een stijve rubberen trekker en vervolgens gerold met behulp van een verzadigde medium roller (volgens de voorschriften van de fabrikant).

46.	Bijzondere omstandigheden:

-	Relatieve luchtvochtigheid:	deze mag maximaal 75 % bedragen

##### .50.	COORDINATIE

###### .52.	Voor uitvoering:

-	Heel het te bewerken oppervlak moet goed bereikbaar zijn voor de uitvoerder, d.w.z. dat machines, materialen, mensen, geen hindernis mogen vormen voor de uitvoerder.

##### .60.	CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

###### .61.	Voor levering:

.61.10.	Voor te leggen documenten:

De uitvoerder zal alvorens de uitvoering aan te vatten, proefrapporten van gespecialiseerde instituten en universiteiten voorleggen waaruit blijkt dat de gevraagde kwaliteit wordt geboden.

Op alle verpakkingen is duidelijk de naam van de fabrikant, de houdbaarheids- of productiedatum en het CE-keurmerk te zien.

# Stonhard-posten voor de meetstaat

Stonshield HRI – harsgebonden antislip troffelvloer op basis van epoxy,  met maximale stroefheid

#### #P1	Egaliseren van de ondergrond …	PM	[1]

#### #P2	Stonproof ME7 membraan 	FH	[m²]

#### #P3	Stonhard plinten 	FH	[m]

#### P4	HRI Base Driecomponentenmortel

#### P5	Stonshield onderlaag, ingestrooid met kwartsaggregaat	FH	[m²]

#### P6	Stonkote CE4 sealer	PM	[1]

STONHARD BENELUX

Rue du travail 9

BE-1400 Nivelles

Tel: +32 (0)67 49 37 10

Fax: +32 (0)67 49 37 20

www.stonhard.be

info@stonhard.be