Bestekteksten

Conform Systematiek Neutraal Bestek 



DEEL 8
AFWERKINGEN
LOT 86
VLOERAFWERKINGEN
86.40.--.
INDUSTRIËLE VLOEREN - TE GIETEN, FILMVORMENDE, DECORATIEVE, GELEIDENDE, ...
86.41.00.
HARSGEBONDEN GIETVLOEREN
86.41.10.¦7-.¦
Vloerafwerkingen, zelfvloeiende bedrijfsvloeren, harsgebonden / alg., industrieel  17-01-12  
 (43) Af9 (T12)



.10.
OMVANG

.12.
De werken omvatten:

-
Het voorbereiden van de ondergronden (volgens technisch blad van de fabrikant).

#-
Het uitvullen en egaliseren van de ondergrond indien nodig.

-
Het aanbrengen van een volledig vloerafwerkingssysteem (volgens technische voorschriften van de fabrikant).

#-
...
.13.
Tevens in deze post inbegrepen:

-
Het verwijderen van alle materiaal en afval na de werkzaamheden.

#-
...
.14.
Niet in deze post inbegrepen:

...


86.41.10.¦748.09.175.¦
Vloerafwerkingen, zelfvloeiende bedrijfsvloeren, met PUR.  STONHARD  Stonshield URT
(43) A (T12)



Stonshield URT – Slipvast, polyurethaan ingestrooid mortelvloersysteem voor snelle installatie met minimale geuroverlast


.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

.21.30.
Inbegrepen. [PM]
.22.11.
Nihil. [1]

#●
Egalisatie.

●
Primer.

●
Onderlaag met ingestrooid kwarts.

●
Sealer.

#.22.12.21.
Per m. [m]
#●
Plinten.

.22.20.
Opmetingscode:

-
Meting van de netto uit te voeren lengte.
.22.12.22.
Per m². [m²]
●
Vloersysteem.

.22.20.
Opmetingscode:

-
Meting van de netto uit te voeren oppervlakte.
.30.
MATERIALEN

.31.
Kenmerken of eigenschappen van het systeem:

.31.10.
Systeembeschrijving:
Stonshield URT, een kwartsaggregaat vloersysteem dat een decoratieve verschijning combineert met uitstekende chemische eigenschappen, slijtvastheid en lichtstabiliteit. Dit 100% vaste stof, alifatisch urethaansysteem creëert een dicht, vlekbestendig oppervlak dat kan worden geïnstalleerd met snelle turn-around tijden en weinig geur. 
.31.11.
Systeemopbouw:
-
Stonhard Primer : geschikte primer voor het afdichten en verlijmen op de ondergrond

-
Stonshield URT onderlaag : tweecomponenten, vloeiende, oplosmiddelvrije, alifatische urethaanformule, bestaande uit een polyaspartic hars en een alifatische isocyanaat.
-
Stonshield kwartsaggregaat : felgekleurd, verstrijkbaar kwartsaggregaat

-
Stonseal CA7 sealer : tweecomponenten, UV-bestendig, alifatische polyaspartic urethaan sealer
.31.20.
Basiskenmerken:

#1.31.21
[STONHARD]

-
Leverancier:
Stoncor Europe
-
Type:
Stonshield URT
#2.31.22.
[neutraal]
…
.31.40.
Beschrijvende kenmerken:

.31.42.
Maateigenschappen

.31.42.10
Afmetingen

-
Dikte:
nominaal 2 tot 3 mm 
.31.44
Waarneming, uitzicht:

-
Kleur:
Stonshield URT is verkrijgbaar in 12 standaard kleuren, waaruit de architect kan kiezen. 
Pro Memorie:

Zie  Stonshield kleurenblad. 
-
Oppervlaktetextuur:
antislip

.31.50.
Prestatiekenmerken:
.31.51
ER1 Mechanische weerstand en stabiliteit

.31.51.10.
Belastingen:

-
Beloopbaar :
na 3 tot 4 uur

-
Volledige belasting:
na 12 uur

.31.51.20.
Lasten, spanningen, krachten:

-
Treksterkte (ASTM D-638):
onderlaag 4800 psi ; sealer 6800 psi
.31.51.30.
Weerstandgrenzen:

-
Shore D hardheid (DIN 53505):
60
-
Slijtvastheid (ASTM D4060, CS-17):
0,1 gm
.31.53
ER3 Hygiëne, gezondheid, milieu
.31.53.10.
Beheersing van gevaarlijke stoffen:

-
Chemische weerstand:
weerstaat aan de meeste anorganische en organische zuren, oxidentia, logen, zoutoplossingen, halogenen en koolwaterstofverbindingen (zie ook resistentielijst van de fabrikant)

.31.54.
ER4 Gebruiksveiligheid:

.33.54.10.
Algemene prestaties:

-
Plaatsingstemperatuur:
….°C

-
Warmte-uitzettingscoëfficiënt:
gemiddeld … mm/m°C
.31.57.
Duurzaamheid, gebruiksgeschiktheid:
.31.57.30.
Gebruiksgeschiktheid:

-
Warmtebestendigheid:
….°C

#.32.
Kenmerken of eigenschappen van de toebehoren:

.32.10.
Beschrijving toebehoren:

#
Stonhard plinten : voor een goede aansluiting aan de opstanden aan de rand van de vloeroppervlakken worden plinten geplaatst afkomstig van dezelfde fabrikant als het vloerafwerkingssysteem.

.40.
UITVOERING

.41.
Opslag, bewaring

Bewaar alle onderdelen van Stonshield URT tussen 16 tot 30 ° C in een droge ruimte. Vermijd hoge temperaturen en niet invriezen. De houdbaarheid is 3 jaar in de originele, ongeopende verpakking.

.42.
Algemene voorschriften:

Hellingen van de ondergrond worden gewoon gevolgd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 
In het geval van een tegelvloer als ondergrond wordt meestal een supplementaire tussenlaag aangebracht om een extra waterdichting te bekomen. In dit geval dient de plaatser dit vooraf met #de architect #de bouwheer #te bespreken.
Om tot een goede uitvoering te kunnen komen dienen een aantal voorwaarden te worden vervuld:
-
De te bewerken oppervlakte dient volledig en vakkundig voorbewerkt te zijn.
-
Een goede verlichting van bovenuit is noodzakelijk om een goede afwerking mogelijk te maken.
-
Voorzieningen zoals elektriciteit (220 V - 380 V) en verluchting moeten door de bouwheer worden voorzien.

.43.
Geschiktheid voor gebruik:
Het product Stonshield URT, geplaatst met de juiste primer, is geschikt voor toepassing op beton, hout, baksteen, tegels, metaal of Stonhard Stonset grout. Voor vragen over andere mogelijke ondergronden of een geschikte primer, neem contact op met uw plaatselijke Stonhard vertegenwoordiger of de technische dienst.

.44.
Plaatsingswijze:

-
Voorbereiding ondergrond :


Een goede voorbereiding is van cruciaal belang om een adequate hechting en prestaties van het systeem te waarborgen. De ondergrond moet droog zijn en goed mechanisch voorbereid.
-
Primer : 


Het gebruik van een Stonhard Quick primer is noodzakelijk


Stonhard Quick primer wordt gemengd en toegepast op de vloer met een wisser en roller. Stonshield kwartsaggregaat wordt uitgestrooid in de natte primer. Laat 3 tot 4 uur drogen en veeg het overtollige aggregaat weg.
-
Onderlaag : 


De Stonshield URT onderlaag wordt gemengd en aangebracht met een rakel, en dan gerold met een medium roller. Stonshield kwartsaggregaat wordt uitgestrooid  in de vers gerold onderlaag. Veeg het overtollige aggregaat weg, verwijder de resten met een stofzuiger.

-
Sealer : 


Meng de Stonseal CA7 sealer en breng deze aan op de onderlaag.
.46.
Bijzondere omstandigheden:

-
Relatieve luchtvochtigheid:
deze mag maximaal 75 % bedragen
.50.
COORDINATIE

.52.
Voor uitvoering:

-
Heel het te bewerken oppervlak moet goed bereikbaar zijn voor de uitvoerder, d.w.z. dat machines, materialen, mensen, geen hindernis mogen vormen voor de uitvoerder.

.60.
CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

.61.
Voor levering:

.61.10.
Voor te leggen documenten:

De uitvoerder zal alvorens de uitvoering aan te vatten, proefrapporten van gespecialiseerde instituten en universiteiten voorleggen waaruit blijkt dat de gevraagde kwaliteit wordt geboden.
Op alle verpakkingen is duidelijk de naam van de fabrikant, de houdbaarheids- of productiedatum en het CE-keurmerk te zien.



Stonhard-posten voor de meetstaat



Stonshield URT – Slipvast, polyurethaan mortelvloersysteem voor snelle installatie met minimale geuroverlast
#P1
Egaliseren van de ondergrond …
PM
[1]
#P2
Stonhard plinten 
FH
[m]
P3
Quick Primer 

P4
Stonshield URT onderlaag
FH
[m²]

P5
Stonseal CA7 sealer
PM
[1]


STONHARD BENELUX

[image: image1.jpg]



Rue du travail 9

BE-1400 Nivelles

Tel: +32 (0)67 49 37 10

Fax: +32 (0)67 49 37 20

www.stonhard.be
info@stonhard.be


Copyright© Cobosystems 2014
FabrikantBestek - 2015
2015 05 19  -  8:26

STONHARD v1a 2014
1/4

