DEEL 8	AFWERKINGEN

# LOT 86	VLOERAFWERKINGEN

86.40.--.	INDUSTRIËLE VLOEREN - TE GIETEN, FILMVORMENDE, DECORATIEVE, GELEIDENDE, ...

86.41.00.	HARSGEBONDEN GIETVLOEREN

### 86.43.10.¦7-.¦	Vloerafwerkingen, decoratieve bedrijfsvloeren in natuursteengranulaten / harsgebonden / alg., industrieel STONHARD

##### .10.	OMVANG

###### .12.	De werken omvatten:

-	Het voorbereiden van de ondergronden (volgens technisch blad van de fabrikant).

#-	Het uitvullen en egaliseren van de ondergrond indien nodig.

-	Het aanbrengen van een volledig vloerafwerkingssysteem (volgens technische voorschriften van de fabrikant).

#-	...

###### .13.	Tevens in deze post inbegrepen:

-	Het verwijderen van alle materiaal en afval na de werkzaamheden.

#-	...

###### .14.	Niet in deze post inbegrepen:

...

### 86.43.10.¦734.11. 3.¦	Vloerafwerkingen, decoratieve bedrijfsvloeren in natuursteengranulaten / harsgebonden / met epoxy 3c., industrieel

### STONHARD  Stonshield  SLT

(43) A (T12)

Stonshield SLT - Harsgebonden naadloze gietvloer op basis van tweecomponenten epoxyhars met kwarts, antislip

##### .20.	MEETCODE

###### .21.	Aard van de overeenkomst:

.21.30.	Inbegrepen. [PM]

.22.11.	Nihil. [1]

#●	Egalisatie.

●	Hechtingslaag, primer.

●	Kwartslaag.

●	Coating.

●	Kwartslaag.

●	Sealer.

#.22.12.21.	Per m. [m]

#●	Plinten.

.22.20.	Opmetingscode:

-	Meting van de netto uit te voeren lengte.

.22.12.22.	Per m². [m²]

#●	Waterdichtingsmembraan.

●	Mortelvloer.

.22.20.	Opmetingscode:

-	Meting van de netto uit te voeren oppervlakte.

##### .30.	MATERIALEN

###### .31.	Kenmerken of eigenschappen van het systeem:

.31.10.	Systeembeschrijving:

Duurzaam vloersysteem met een decoratief, antislip oppervlak. Dankzij de van gekleurd kwarts voorziene toplaag krijgt de vloer een esthetisch uitzicht met gemengd kleuraspect.

.31.11.	Systeeopbouw:

-	 Standaard Primer : geschikte primer voor het afdichten en verlijmen op de ondergrond

-	Stonshield Kwartsaggregaat

-	Stonshield onderlaag

-	Stonshield Kwartsaggregaat

-	Stonkote CE4 sealer

.31.20.	Basiskenmerken:

#1.31.21	[STONHARD]

-	Leverancier:	Stoncor Europe

-	Type:	Stonshield SLT

#2.31.22.	[neutraal]

…

.31.40.	BescSLTjvende kenmerken:

.31.42.	Maateigenschappen

.31.42.10	Afmetingen

-	Dikte:	nominaal 2 à 3 mm;

.31.44	Waarneming, uitzicht:

-	Kleur:	Stonshield SLT is verkrijgbaar in 12 standaard kleuren, waarvan 10 tweedpatronen. Hieruit kan de architect kiezen.

Pro Memorie:

-	Zie  Stonshield kleurenblad.

.31.44.30	Textuur

-	Oppervlaktetextuur:	antislip

.31.50.	Prestatiekenmerken:

.31.51	ER1 Mechanische weerstand en stabiliteit

.31.51.10.	Belastingen:

-	Beloopbaar:	na 12 uur (droging bij 25°C).

-	Volledige belasting:	na 24 uur (droging bij 25°C).

-	Weerstand stootbelasting (NEN-EN-ISO 6272-94):	>18 Nm.

.31.51.20.	Lasten, spanningen, krachten:

-	Druksterkte (ASTM C-579):	60 N/mm²

-	Buigsterkte (ASTM C-580):	ca. 6,9 x 10³ N/mm²

-	Treksterkte (ASTM C-307):	11 N/mm²

.31.51.30.	Weerstandgrenzen:

-	Flexsterkte (ISO 178):	28  N/mm²

-	Shore D hardheid (DIN 53505):	85-90

-	Slijtvastheid  (CS-17) (ASTM D4060-10):	0,06 gm.

-	Aanhechting bij aftrektest (EN 13892-8) :	>2N/mm²

.31.53	ER3 Hygiëne, gezondheid, milieu

.31.53.10.	Beheersing van gevaarlijke stoffen:

-	Chemische weerstand:	weerstaat aan de meeste anorganische en organische zuren, oxidentia, logen, zoutoplossingen,halogenen en koolwaterstofverbindingen (zie ook resistentielijst van de fabrikant)

-	Waterabsorptie (ASTM C413-12):	0,1 %,

.31.54.	ER4 Gebruiksveiligheid:

.33.54.10.	Algemene prestaties:

-	Plaatsingstemperatuur:	….°C

-	Warmte-uitzettingscoëfficiënt :	gemiddeld 1,8 x 10-2mm/m°C

-	Waterabsorptie :	0,1 %

.31.57.	Duurzaamheid, gebruiksgeschiktheid:

.31.57.30.	Gebruiksgeschiktheid:

-	Warmtebestendigheid:	weerstand 60°C (continu); 93°C piekbelasting

###### #.32.	Kenmerken of eigenschappen van de toebehoren:

.32.10.	Beschrijving toebehoren:

#	Stonhard plinten : voor een goede aansluiting aan de opstanden aan de rand van de vloeroppervlakken worden plinten geplaatst afkomstig van dezelfde fabrikant als het vloerafwerkingssysteem.

#	Stonhard waterbestendig membraan : om te verzekeren dat het gehele vloersysteem waterdicht is afgewerkt, wordt een Stonproof ME7 membraan geplaatst, in strikte navolging van de plaatsingsvoorscSLTften van de fabrikant.

##### .40.	UITVOERING

.41.	Opslag, bewaring

Bewaar alle onderdelen van Stonshield SLT tussen 16 tot 30 ° C in een droge ruimte. Vermijd hoge temperaturen en niet invriezen. De houdbaarheid is 3 jaar in de originele, ongeopende verpakking.

.42.	Algemene voorschriften:

Hellingen van de ondergrond worden gewoon gevolgd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

In het geval van een tegelvloer als ondergrond wordt meestal een supplementaire tussenlaag aangebracht om een extra waterdichting te bekomen. In dit geval dient de plaatser dit vooraf met #de architect #de bouwheer #te bespreken.

Om tot een goede uitvoering te kunnen komen dienen een aantal voorwaarden te worden vervuld:

-	De te bewerken oppervlakte dient volledig en vakkundig voorbewerkt te zijn.

-	Een goede verlichting van bovenuit is noodzakelijk om een goede afwerking mogelijk te maken.

-	Voorzieningen zoals elektriciteit (220 V - 380 V) en verluchting moeten door de bouwheer worden voorzien.

###### .43.	Geschiktheid voor gebruik:

Het product Stonshield SLT, geplaatst met de juiste primer, is geschikt voor toepassing op degelijk voorbereid beton.

Voor vragen over andere mogelijke ondergronden of een geschikte primer, neem contact op met uw plaatselijke Stonhard vertegenwoordiger of de technische dienst.

.44.	Plaatsingswijze:

-	Voorbereiding ondergrond :

Een goede voorbereiding is van cruciaal belang om een adequate hechting en prestaties van het systeem te waarborgen. De ondergrond moet droog zijn en goed mechanisch voorbereid.

-	De primer wordt gemengd en vervolgens op de vloer aangebracht. Stonshield SLT  aggregaat wordt verstrooid in de natte primer met een speciale d.m.v. een Stonhard Spraycaster sproeikop. Laten indrogen en overtollige aggregaat wegvegen.

-	De Stonshield onderlaag wordt gemengd en vervolgens aangebracht met een rakel, daarna gerold met een medium roller. Stonshield aggregaat wordt aangebracht in de vers opgerolde onderlaag. Laat minstens 8 uur uitharden.

-	Schraap en veeg de vloer om alle losse aggregaatdeeltjes te verwijderen, vervolgens sofzuigen.

-	Stonkote CE4 wordt gemengd en  aangebracht.

-	Raadpleeg de Stonshield SLT aanwijzingen van de fabrikant voor verdere details.

46.	Bijzondere omstandigheden:

-	Relatieve luchtvochtigheid:	deze mag maximaal 75 % bedragen

##### .50.	COORDINATIE

###### .52.	Voor uitvoering:

-	Heel het te bewerken oppervlak moet goed bereikbaar zijn voor de uitvoerder, d.w.z. dat machines, materialen, mensen, geen hindernis mogen vormen voor de uitvoerder.

##### .60.	CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

###### .61.	Voor levering:

.61.10.	Voor te leggen documenten:

De uitvoerder zal alvorens de uitvoering aan te vatten, proefrapporten van gespecialiseerde instituten en universiteiten voorleggen waaruit blijkt dat de gevraagde kwaliteit wordt geboden.

Op alle verpakkingen is duidelijk de naam van de fabrikant, de houdbaarheids- of productiedatum en het CE-keurmerk te zien.

# Stonhard-posten voor de meetstaat

Stonshield SLT - Harsgebonden naadloze gietvloer op basis van tweecomponenten epoxyhars met kwarts, antislip

#### #P1	Egaliseren van de ondergrond …	PM	[1]

#### P2	Stonshield onderlaag, ingestrooid met kwartsaggregaat	FH	[m²]

#### #P3	Stonhard plinten 	FH	[m]

#### P4	Stonkote CE4 sealer	PM	[1]

STONHARD BENELUX

Rue du travail 9

BE-1400 Nivelles

Tel: +32 (0)67 49 37 10

Fax: +32 (0)67 49 37 20

www.stonhard.be

info@stonhard.be