## 18.97.20.	Gevelafwerkingen, rigide dampschermen, alg.

### 18.97.20.¦ 261.2-.¦..	Gevelafwerkingen, rigide dampschermen, vezelcement

SWISSPEARL Windstopper Connect - dampschermplaten in vezelcement, voor geventileerde, gedeeltelijk open gevels, brandklasse A1, met tand- en groefverbinding

##### .10.	OMVANG

###### .11.	Definitie:

-	Dampschermen zorgen voor de bescherming van de onderliggende gevelopbouw tegen vocht, regen,wind en brand.

###### .12.	De werken omvatten:

-	De levering en plaatsing van de dampschermplaten, met inbegrip van de bevestigings- en afdichtingsmiddelen.

##### .20.	MEETCODE

###### .22.	Meetwijze: [TP] [VH]

.22.12.22.	Per m². [m²]

●	Dampscherm.

.22.20.	Opmetingscode:

-	Openingen en onderbrekingen groter dan 0,50 m² worden afgetrokken.

##### .30.	MATERIALEN

###### .32.	Kenmerken of eigenschappen v/h. materiaal:

.32.20.	Basiskenmerken:

#1.32.21.	[fabrikant]

-	Fabrikant, leverancier:	SWISSPEARL

-	Handelsmerk en type:	Windstopper Connect

.32.22.	[neutraal]

Bouwplaat te gebruiken als dampopen waterkerende en brandwerende laag in de opbouw van een geventileerde gevelconstructie. Windstopper wordt geplaatst aan de spouwzijde van het binnenblad en schermt elke mogelijke achterliggende isolatie en constructie af tegen brand, regen en wind. De stijve plaat kan tevens bijdragen in de schijfwerking van bijvoorbeeld houtskeletbouwconstructies en de massa van de plaat draagt bij aan de geluidsisolatie van de gevel. Met een tand en groef aan alle randen, zijn de panelen gemakkelijker te installeren en wordt het gebruik van nagels, schroeven, tape aanzienlijk verminderd.

In afwachting van de definitieve gevelbekleding kan Windstopper Connect 12 maanden dienst doen als tijdelijke bescherming tegen weer en wind, terwijl binnen ondertussen de afbouw kan worden uitgevoerd. Bouwplaat samengesteld uit CEM II cement, cellulose, kalksteen, vulstoffen, perliet, pigmenten, water en lucht.

.32.40.	Beschrijvende kenmerken:

.32.41.	Visuele aspecten

Kleur:	lichtgrijs of anthraciet (NL)

.32.42.	Maateigenschappen:

Dikte:	9 mm.

Breedte x lengte:	600 mm x 1500 mm

.32.43.	Gewicht, massa:

Soortelijke massa:	1375 g/m² (gemiddeld), > of = 1300 (droog, minimum)

Plaatgewicht:	13,6 kg/m², 12,2 kg per paneel.

.32.50.	Prestatiekenmerken:

.32.51.	ER 1 Mechanische weerstand en stabiliteit:

.32.51.20.	Lasten, spanningen, krachten:

E-module lengterichting, luchtdroog:		5,5 Gpa.

E-module breedterichting, luchtdroog:		12,9 Gpa.

Buigsterkte E-module lengterichting, luchtdroog:	ca. 13,3 Mpa.

Buigsterkte E-module breedterichting, luchtdroog:	ca. 16,4 Mpa.

Buigsterkte E-module lengterichting, nat:		ca. 5,5 Mpa.

Buigsterkte E-module breedterichting, nat:	7,4 Mpa.

.32.52.	ER 2 Brandbeveiligheid:

.32.52.30.	Brandweerstand van bouwmaterialen:

Brandklasse(NBN EN 13501-1):	A1.

Brandbeschermingsvermogen (NBN EN 13501-2): 	K110 en K210.

.32.53.	ER 3 Hygiëne, gezondheid, milieu:

- Vochtgehalte:	3-7% (bij verzending af fabriek).

Waterdamptransmissieweerstand:	2,7 Gpa/m² s/kg.

.32.53.	ER 4 Thermische prestaties:

Warmtegeleiding (ISO 8301, EN 12667) 	λ10 W/mK 0,32.

.32.53.	ER 5 Akoestische prestaties:

- Luchtgeluidsisolatie (ISO 717-1):	32 dB (Rw); 31 dB (Rw+C); 28 dB (Rw+Ctr).

###### .33.	Kenmerken of eigenschappen v/d. andere componenten:

.33.30.	Kenmerken of eigenschappen van de mechanische bevestigingsmiddelen:

De bevestigingsmiddelen zijn aangepast aan de plaatsingswijze, het plaattype, en aan de onderliggende draagstructuur. De keuze van de bevestigingsmiddelen is afhankelijk van de corrosiebescherming en de mechanische uittrekwaarden. Hiertoe zullen de voorschriften van de fabrikant gevolgd worden.

##### .40.	UITVOERING

###### .41.	Basisreferenties:

###### .41.00.	Manipulatie en opslag op de werf:

De opslag op de werf moet beperkt blijven tot een minimum. Opslag van de platen gebeurt steeds afgedekt onder een dekzeil. De specifieke voorschriften van de fabrikant dienen te worden gevolgd.

.41.10.	Belangrijke opmerking:

De maten op de plannen van de architect zijn louter informatief en dienen door de aannemer te worden gecontroleerd alvorens aan de uitvoering te beginnen.

###### .44.	Plaatsingswijze:

De gevelbekleding, met inbegrip van het dampscherm, wordt geplaatst overeenkomstig de details, aangeleverd door de fabrikant.

.44.20.	Montage:

De plaatsing geschiedt volgens het dossier met detailtekeningen van alle plaatsingsvarianten en specifieke oplossingen, opgesteld door de leverancier van de gevelbekleding.

De plaatsing van de platen met veer- en groefverbinding is mogelijk zonder gebruik te maken van klevende tape.

##### .50.	COORDINATIE

###### .53.	Tijdens uitvoering:

.53.20.	Voorafgaande voorwaarden:

Vooraleer de dampschermplaten aan te brengen, gaat de aannemer na of de draagconstructie in overeenstemming is met de plannen en de voorschriften en een onberispelijke uitvoering van de werken verzekerd kan worden. Zoniet stelt hij de architect daarvan tijdig in kennis, zodat deze de noodzakelijke maatregelen kan treffen.

##### .60.	CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

###### .61.	Voor levering:

.61.33.	Plannen met de afwerkingdetails en plaatsingplannen:

-	Een dossier met detailtekeningen van alle plaatsingsvarianten en specifieke oplossingen, opgesteld door de leverancier van de dampschermplaten.

-	…

### Mogelijke variante toepassingen of suggesties vanwege de firma Swisspearl

-	De Windstopper platen zijn ook geschikt als onderdakplaat. Voor deze toepassing, contacteer de fabrikant van de platen.

-	De Windstopper platen zijn ook verkrijgbaar zonder pen-en-groef verbinding, onder de benaming Windstopper Basic en Windstopper Extreme.

# SWISSPEARL - posten voor de meetstaat

SWISSPEARL WindStopper Connect - dampschermplaten in vezelcement, voor geventileerde, gedeeltelijk open gevels, brandklasse A1, met tand- en groefverbinding

#### #P1	Gevelafdichting, dampscherm Swisspearl Windstopper Connect [kleur]	TP	[1]

#### #P1	Gevelafdichting, dampscherm Swisspearl Windstopper Connect [kleur]	VH	[m²]

#### P3	(Mechanische) bevestigingsmiddelen [type]	PM	[1]

## Normen en referentiedocumenten

.30.30	Normen en technische referentiedocumenten:

- >NBN EN 12467:2012 en addendum A1 (2016) - Vlakke vezelcementplaten - Productspecificaties en beproevingsmethoden (uitg. 3).

SWISSPEARL

Kontichsesteenweg 50

BE-2630 Aartselaar

Tel.: +32 (0)3 292 30 10

Fax: +32 (0)3 294 48 70

info@be.swisspearl.com

www.swisspearl.com

Disclaimer
Alle informatie in dit specifieke bestekdocument is geldig op de datum van publicatie in België/Luxemburg en vervangt alle voorgaande edities in België/Luxemburg. Swisspearl is niet aansprakelijk voor de compatibiliteit tussen de producten van Swisspearl, inclusief het eventuele bevestigingssysteem van Swisspearl, en enig onderliggend draagsysteem of draagstructuur.

Swisspearl benadrukt de noodzaak dat de fabrikant of een gespecialiseerd ingenieur, specifiek voor elk individueel bouwproject, de compatibiliteit tussen de producten van Swisspearl en enig bevestigingssysteem of draagstructuur van een andere fabrikant evalueert, controleert en berekent.

De bestekteksten zijn niet uitputtend, en de lokale algemene richtlijnen van Swisspearl met betrekking tot installatie dienen te allen tijde in acht te worden genomen.