## 18.42.50.  	Gevelafwerkingen, platen zonder overlap op achterconstructie, alg.

### 18.42.50.¦261.2-.¦.. Gevelafwerkingen, platen zonder overlap op achterconstructie, houtvezelcement

Cetris Basis – Asbestvrije houtvezelcementplaten, voor samengestelde constructies (vloeren, wanden, daken, gevels)

##### .10.	OMVANG, TOEPASSINGEN

Cetris Basis:

Geschikt voor gebruik in samengestelde constructies:

-	Onderplaat voor vloerconstructies;

-	Binnenafwerking van buitenwanden;

-	Onderdakplaat;

-	Binnenwanden;

-	Verloren bekisting;

-	Gevelpinten;

-	Omkasting van liggers en kolommen;

…

##### .20.	MEETCODE

###### .22.	Meetwijze: [TP] [VH]

.22.12.22.	Per m². [m²]

●	Houtvezelcementplaten.

.22.20.	Opmetingscode:

-	Openingen en onderbrekingen groter dan 0,50 m² worden afgetrokken.

##### .30.	MATERIALEN

Vlakke, enkelgeperste, geautoclaveerde platen uit asbestvrij houtvezelcement, samengesteld uit houtsnippers, cement, vulstoffen en water.

.32.41.	Visuele aspecten:

-	Oppervlakte-afwerking:	de structuur van de plaat wordt verkregen door het persen van houtsnippers, verpakt in cement. De fijnere fractie komt langs beide kanten op de ruwere kern, wat na droging in een glad oppervlak resulteert..

-	Kleur:	cementgrijs.

-	Kantafwerking:	recht, hol-dol, Lverbinding, tand en groef

-	Oppervlaktestructuur:	gelijkmatig oppervlak.

.32.42.	Maateigenschappen:

-	Dichtheid, droog:	standaard ong. 1350 Kg/m³  (EN 13986).

-	Afmetingen:	volgens specificaties in meetstaat en/of op detailplannen.

-	Standaardafmetingen platen:	lengte 2600 mm of 3100 mm; breedte 1250 mm; dikte van 8 mm tot 32 mm, alle even diktes beschikbaar.

.32.43	Maattoleranties (ref. EN 12467)

-	Tolerantie:	dikte van ±0,7 mm (dikte 8 mm of 10 mm) tot 1,5 mm (dikte 20 mm of dikker); lengte ±5 mm ; breedte ±5 mm;

.32.50	Mechanische eigenschappen

-	Elasticiteitsmodulus:	6800 N/mm2

-	Buigsterkte:	11,5 N/mm2

-	Treksterkte:	haaks op oppervlak 0,63 N/mm2

-	Treksterkte:	na cycli in vochtige omgeving volgens EN 321; 0,41 N/mm2

.32.60	Thermische eigenschappen

-	Warmtegeleiding (8 mm):	0,200 W/m °C

-	Warmtegeleiding (22 mm):	0,251 W/m °C

-	Thermische uitzettingscoëfficiënt:	0,011 mm/m °C

-	Vorstbestendigheid:	R  ≥0,90

.32.70	Hygrothermische eigenschappen

-	Wateropname (24 u; 105°C, 24 u in water):	max 16 %

-	Vochtgehalte bij 20°CC/50%RV:	 9,5 %

-	Zwelling na 24 h onder water:	0,28 %

.32.90.	Overige eigenschappen

-	Brandreactie:	Klasse A2-s1, d0(EN 13501-1)

-	Geluidwerendheid:	8 mm dik: RW= 30 dB; 12 mm dik: RW= 31 dB; 24 mm dik: RW= 33 dB.

-	Ph waarde oppervlak: 	12,5

.33.	Kenmerken van de andere componenten:

#.33.10	Kenmerken draagstructuur:

Afhankelijk van de toepassing, op aanvraag bij de leverancier van de houtvezelcementplaten.

###### #.33.20	Kenmerken of eigenschappen v/d. isolatielaag:

Afhankelijk van de toepassing, op aanvraag bij de leverancier van de houtvezelcementplaten.

#.33.30.	Kenmerken van de mechanische bevestigingsmiddelen:

Afhankelijk van de toepassing, op aanvraag bij de leverancier van de houtvezelcementplaten.

#.33.40.	Kenmerken kitten en afdichting:

Afhankelijk van de toepassing, op aanvraag bij de leverancier van de houtvezelcementplaten.

##### .40.	UITVOERING

###### .42.	Algemene voorschriften:

.42.40.	Opslag:

Op de werf dienen niet verwerkte platen droog, vlak en liggend worden gestapeld.

###### .44.	Plaatsingswijze

Afhankelijk van de toepassing, op aanvraag bij de leverancier van de vezelcementplaten.

Montage van de platen volgens voorschriften van de fabrikant, plaatselijke bouwvoorschriften en standaarden. Ontworpen voor eenvoudige installatie met standaard bevestigingsmiddelen, aanpasbaar voor hout, staal, en beton.

SWISSPEARL

Kontichsesteenweg 50

BE-2630 Aartselaar

Tel.: +32 (0)3 292 30 10

Fax: +32 (0)3 294 48 70

info@swisspearl.com

www.swisspearl.com

Disclaimer
Alle informatie in dit specifieke bestekdocument is geldig op de datum van publicatie in België/Luxemburg en vervangt alle voorgaande edities in België/Luxemburg. Swisspearl is niet aansprakelijk voor de compatibiliteit tussen de producten van Swisspearl, inclusief het eventuele bevestigingssysteem van Swisspearl, en enig onderliggend draagsysteem of draagstructuur.

Swisspearl benadrukt de noodzaak dat de fabrikant of een gespecialiseerd ingenieur, specifiek voor elk individueel bouwproject, de compatibiliteit tussen de producten van Swisspearl en enig bevestigingssysteem of draagstructuur van een andere fabrikant evalueert, controleert en berekent.

De bestekteksten zijn niet uitputtend, en de lokale algemene richtlijnen van Swisspearl met betrekking tot installatie dienen te allen tijde in acht te worden genomen.