## 86.56.90.	Vloerafwerkingen, parketten / meerlaagse modulaire vloer, alg.

## 86.56.20.	Vloerafwerkingen, parketten / meerlaagse modulaire vloer, met epc-kern.

##### .10.	OMVANG

Definitie: een meerlaagse modulaire vloer is een gelaagde vloer met een watervaste plaat als kern. Meestal bestaat een meerlaagse vloer minstens uit een transparante slijtvaste bovenlaag, een decorlaag, een kernplaat en een bodemplaat (en eventueel bijkomende lagen).

###### .12.	De werken omvatten:

-	Het voorbereiden van de ondergrond, incl. de nodige herstellingen met aangepaste mortel,  de egalisatie, ...

-	Het voorafgaandelijk controleren volgens de CM-methode van het vochtigheidsgehalte van de draagvloer.

-	Het leveren en plaatsen van een vloerbekleding bestaande uit meerlaags modulair parket.

-	Het wegnemen van alle afval, verpakkingsresten, enz.

#-	Het aanbrengen van een beschermingsfolie zolang andere werken worden uitgevoerd en het weghalen ervan bij de oplevering.

-	Het opkuisen en reinigen.

###### .13.	Tevens in deze post inbegrepen:

#-	Plinten in eenzelfde materiaal.

#-	...

###### .14.	Niet in deze post inbegrepen:

#-	...

###### .15.	Toepassing:

...

###### .16.	Belangrijke opmerking:

Alle materialen, componenten, accessoires, ... maken deel uit van hetzelfde systeem.

Ook de overgangsprofielen, eindprofielen en plinten komen van dezelfde fabrikant als de vloerbekleding.

##### .30.	ALGEMENE BESCHRIJVING - MATERIALEN

De vloerbekledingen zijn voorzien van CE-markering.

Coretec® SoundCore®  8 mm – Vijflaags klikparket met epc-kern met geëxpandeerde polymeerstructuur (extra geluiddempend)

##### .20.	MEETCODE

###### .21.	Aard van de overeenkomst:

.21.50.	Vermoedelijke hoeveelheid. [VH]

-	Opdracht voor levering en werken.

###### .22.	Meetwijze:

.22.10.	Meeteenheid:

.22.12.	Geometrische eenheden:

.22.12.22.	Per m². [m²]

●	Parketstroken of -tegels.

.22.12.22.	Per m. [m]

●	Plinten, overgangsprofielen, eindprofielen.

.22.20.	Opmetingscode:

Per m².

Meting van de netto uit te voeren oppervlakte tot het gewenste peilniveau.

#Uitsparingen groter dan 0,50 m² worden afgetrokken.

Per m.

Meting van de netto uit te voeren lengte.

##### .30.	MATERIALEN

###### .31.	Kenmerken van de vloerbekleding:

.31.10.	Beschrijving:

De vloerbekleding is opgebouwd uit 5 lagen:  een gepatenteerde, 100 % watervaste SoundCore® kern, waarop een comfortlaag en een bovenlaag met printlaag en een krasvaste toplaag worden geperst. Onderaan is de kern op een geïntegreerde dempende kurklaag geperst.

De epc-kern heeft een verhouding van 60% PVC en 40 % kalksteen (ongeveer).

De epc-kern is veerkrachtig bij het belopen en heeft een verhoogd geluiddempend vermogen.

De vloer is watervast: hij zwelt niet of krimpt niet als hij aan vocht wordt blootgesteld.

De vloerdelen klikken in elkaar d.m.v. Uniclick® klikverbinding.

De vloerbekleding voldoet aan NBN EN 16511.

###### .33.	Kenmerken of eigenschappen v/d. basismaterialen:

.33.20.	Basiskenmerken:

#.33.21.	[fabrikant]

-	Producent:	US Floors

-     Leverancier:	Coretec®

-	Handelsmerk:	SoundCore® Authentics; SoundCore® Essentials; SoundCore® Naturals

#.33.22.	[neutraal]

-	Opbouw:	- Onderaan: 1,5 mm geïntegreerde kurklaag.

- Daarboven: gepatenteerde, 100 % watervaste SoundCore® kern. (epc-kern met een geëxpandeerde polymeerstructuur)

- Boven de kern bevindt zich een comfortlaag voor extra warmte en geluidsreductie.

- Hierboven: de decorlaag, die niet van echt hout of steen te onderscheiden is. (Print met “Embossed in Register” (EIR)-technologie).

- Bovenaan: een hoogwaardige slijtlaag (0,55 mm dik) voor extra slijtvastheid.

-	Kern: 	epc = expanded polymer composite 60% PVC, 40% kalksteen.

-	Vorm en afmetingen:	Volgens de melding in de meetstaat. Volgende afmetingen zijn leverbaar; Authentics 1500 mm x 180 mm; Essentials 1830 mm x 228 mm, Naturals 660 mm x 110 mm.

-	Totale dikte: 	8 tot 8,8 mm.

-	Print decorlaag:	Volgens de melding in de meetstaat. Steenmotief of houtmotief [naar keuze uit leveringsprogramma van de fabrikant]

-	Verbinding: 	voorzien van Uniclick® klikverbinding.

.33.40.	Beschrijvende kenmerken:

.33.44.	Waarneming, uitzicht:

-	De kleuren en patronen zijn vrij te kiezen door #de bouwheer #de architect #... # uit het kleuren- en patronengamma van de fabrikant, alsook eventuele combinaties, ongeacht hun te verwerken oppervlakte.

-	De nodige stalen en een documentatie met vermelding van de vereiste productspecificaties worden vooraf ter goedkeuring voorgelegd.

-	Een gelijkmatige kleurnuancering voor elk lokaal moet worden gegarandeerd door levering van de stroken of tegels uit één en dezelfde productielot.

.33.50.	Prestatiekenmerken:

.33.51.	ER1 Mechanische weerstand en stabiliteit:

.33.51.50.	Vervormingen:

-	Euro classificatie (NBN EN ISO 10874):			23 - 33

-	Restindruk (NBN EN ISO 24343-1):				≤ 0,10 mm

-	Dimensionele stabiliteit (EN ISO 23999):		geslaagd, ≤ 0,25 %

-	Slijtvastheid (ISO 24338):				geslaagd, 5.000 rotaties

-	Bestand tegen stoelwielen(ISO 4918):			geslaagd, 25.000 rotaties

.33.52.	ER2 Brandveiligheid:

-	Vlamwerendheid (NBN EN 13501-1+A1):	Bfl - s1

.33.53.	ER3 Hygiëne, gezondheid, milieu:

.33.53.00.	Milieu-eigenschappen:

- Formaldehydeklasse(EN ISO 717-1):			E1

.33.54.	ER4 Gebruiksveiligheid:

.33.54.40.	Voorkomen van vallen:

-	 Slipweerstand (Stroefheid DIN 51130 - EN 13893):	R10

-	Antislip, dynamische wrijvingscoëfficiënt (NBN EN 13893):	klasse DS

.33.54.60.	Prestaties i.v.m. elektriciteit:

-	Elektrostatische oplading (NBN EN 1815):	≤ 5 kV

.33.55.	ER5 Geluidswering:

-	Contactgeluidsisolatiewaarde:				20 dB (ISO 10140-3 - EN 717-2);

10 dB (ISO 10140-3 - EN 717-1).

.33.56.	ER6 Energiebesparing en warmtebehoud:

-	Warmtedoorlaatweerstand R (NBN EN 12667):	0,066 m²K/W

.33.57.	Duurzaamheid, gebruiksgeschiktheid, visuele eigenschappen:

.33.57.10.	Duurzaamheid:

-	Vochtweerstand :	absoluut watervast. Zwelling noch krimp bij blootstelling aan water.

-	Weerstand chemicaliën (EN 423): 	zeer goede weerstand,

.33.57.30.	Gebruiksgeschiktheid:

-	Rolstoelbestendigheid (EN 425):	geschikt (Pass)

-	Vloerverwarming geschiktheid:	geschikt (max. 28 °C)

.33.57.50.	Visuele eigenschappen:

-	Kleurvastheid (EN ISO 105-B-02):	> graad 6.

##### .40.	UITVOERING

###### .41.	Algemene voorschriften:

De uitvoering voldoet aan de voorschriften van NBN EN 16511 (2023) en volgens de aanwijzingen in de Coretec® installatiegids.

De Coretec®-vloeren zijn ontworpen om als zwevende vloeren te worden geïnstalleerd. Zet de planken NOOIT vast op de ondervloer bij de zwevende installatiemethode.

.41.10.	Plaatsing:

-	Plaatsingspatroon:	met de langsrichting evenwijdig met #de langste zijde van het lokaal. #de kortste zijde van het lokaal. #...

#	De vloerafwerking wordt rechtstreeks op de ondervloer geplaatst.

#	De vloerafwerking wordt geplaatst op een isolerende folie uit polyethyleenschuim.

-	Dikte:	2 mm (oneffenheden ondergrond <= 1 mm/m).

#	De vloerafwerking wordt geplaatst op een een isolerende folie uit alu-polystyreenschuim.

-	Dikte:	3 mm (oneffenheden ondergrond <= 1 mm/m).

#	De vloerafwerking wordt geplaatst op een ondervloer uit softboardplaat.

-	Dikte:	6 mm (oneffenheden ondergrond <= 3 mm/m).

.41.20.	Uitzettingsvoegen:

Volgende uitzettingsvoegen zijn te voorzien rond de omtrek van de vloer, langs alle muren,

kozijnen (deuren, ramen, enz.) en objecten:

-	Minstens 6 mm voor oppervlaktes kleiner dan 200 m²;

-	Minstens 12 mm voor oppervlaktes tussen 200 m² en 400 m²;

-	Voor ruimtes groter dan 400 m² of rijen langer dan 20 lopende meter; worden overgangsprofielen (inclusief de correcte uitzettingsvoeg) gebruikt

De vereiste vrije ruimte rond de omtrek van de vloer, langs muren, kozijnen en objecten mag niet worden afgedicht (met kit, …).

##### .60.	CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

###### .61.	Voor levering:

.61.10.	Voor te leggen documenten:

De uitvoerder legt de conformiteitsverklaring voor waaruit blijkt dat de geplaatste vloerafwerking voldoet aan de gestelde eisen, en volgende attesten :

-	CE-certificaat.

- 	Phtalatefree-certificaat

-	Leadfree-certificaat

-	AgBB-certificaat

-	DIBt-document

-	EC 1 plus-certificaat (GEV-EMICODE)

.61.20.	Prototypes, monstername:

Bij de offerte zullen stalen worden voorgelegd van alle te verwerken types.

###### .62.	Bij levering:

.62.30.	Levering - opslag:

De stroken en/of tegels worden, minimaal 24 uur vóór de plaatsing, gestockeerd in de droge lokalen welke door de aannemer geacclimatiseerd worden op de minimale verwerkingstemperatuur van 18°C opgeslagen.

...

###### .63.	Voor uitvoering:

-	Voorafgaandelijk aan de uitvoering van de vloerafwerking wordt de vochtigheidsgraad van de ondergrond bepaald d.m.v. de proef met de calciumcarbidefles, in aanwezigheid van de architect.

-	De vochtigheid vóór de plaatsing van een weinig doorlatende vloerbedekking bedraagt maximaal:

-	Cementgebonden dekvloeren:	≤ 2,0 %

-	Met vloerverwarming:	≤ 1,8 %

-	(Giet)anhydrietvloeren:	≤ 0,5 %

-	Met vloerverwarming:	≤ 0,3 %

-	Aparte en gedetailleerde metingen worden uitgevoerd op vloeren op volle grond, en in de voegen van de bevloering.

-	...

# Coretec - posten voor de meetstaat

Coretec® SoundCore®  8 mm – Vijflaags klikparket met epc-kern met geëxpandeerde polymeerstructuur (extra geluiddempend)

#### P1	Vijflaags parket Authentics, plankenmotief [afmetingen]  [decorlaag] 	VH	[m²]

#### P2	Vijflaags parket Authentics, tegelmotief [afmetingen]  [decorlaag]	VH	[m²]

#### P3	Vijflaags parket Naturals, plankenmotief [afmetingen]  [decorlaag] 	VH	[m²]

#### P4	Vijflaags parket Naturals, tegelmotief [afmetingen]  [decorlaag]	VH	[m²]

#### P5	Vijflaags parket Naturals, plankenmotief [afmetingen]  [decorlaag] 	VH	[m²]

#### P6	Vijflaags parket Naturals, tegelmotief [afmetingen]  [decorlaag]	VH	[m²]

#### P7	Plinten	VH	[m]

#### P8	Overgangsprofielen	VH	[m]

#### P9	Eindprofielen	VH	[m]

# Normen en referentiedocumenten

.31.10.	Beschrijving:

>	NBN EN 16511: 2023 - Modulaire mechanisch vergrendelde vloerbedekkingen (MMF) - Specificatie, eisen en testmethode voor meerlaagse modulaire panelen voor zwevende installatie

.33.51.	ER1 Mechanische weerstand en stabiliteit:

>	NBN EN ISO 10874:2012 - Resilient, textile and laminate floor coverings - Classification (ISO 10874:2009)

>	NBN EN ISO 24343-1:2012 - Elastische en laminaatvloerbekledingen - Bepaling van de indruk en de restindruk - Deel 1: Restindruk (ISO 24343-1:2007)

>	EN ISO 23999 - Veerkrachtige vloerbedekkingen - Bepaling van dimensiestabiliteit en omkrullen na blootstelling aan hitte

>	ISO 24338: 2022 - Laminate floor coverings — Determination of abrasion resistance

>	ISO 4918: 2016 - Resilient, textile and laminate floor coverings — Castor chair test

.33.52.	ER2 Brandveiligheid:

> NBN EN 13501-1+A1:2010 - Fire classification of construction products and building elements - Part 1: Classification using data from reaction to fire tests

.33.53.	ER3 Hygiëne, gezondheid, milieu:

>	EN ISO 717-1: 2020 - Acoustics - Rating of sound insulation in buildings and of building elements - Part 1: Airborne sound insulation

.33.54.	ER4 Gebruiksveiligheid:

>	NBN-EN 13893: 2002 - Resilient, laminate and textile floor coverings - Measurement of dynamic coefficient of friction on dry floor surfaces

>	NBN EN 13893:2003 - Revêtements de sol résilients, stratifiés et textiles - Détermination du coefficient de frottement dynamique sur la surface des sols secs

>	NBN EN 1815: 2016 - Veerkrachtige en laminaatvloeren - Beoordeling van de statische elektrische neiging

.33.55.	ER5 Geluidswering:

>	ISO 10140-3: 2021 - Acoustics — Laboratory measurement of sound insulation of building elements Part 3: Measurement of impact sound insulation

>	EN ISO 717-1: 2020 - Acoustics - Rating of sound insulation in buildings and of building elements - Part 1: Airborne sound insulation

>	EN 717-2: 2021 - Akoestiek - Beoordeling van geluidsisolatie in gebouwen en van bouwelementen - Deel 2: Contactgeluidisolatie

.33.56.	ER6 Energiebesparing en warmtebehoud:

>	NBN EN 12667:2001- Thermische eigenschappen van bouwmaterialen en producten - Bepaling van de warmteweerstand volgens de methode met afgeschermde "hot plate" en de methode met warmtestroommeter - Producten met een gemiddelde en een hoge warmteweerstand

.33.57.	Duurzaamheid, gebruiksgeschiktheid, visuele eigenschappen:

>	NEN-EN 423: 2002 - Veerkrachtige vloerbedekking - Bepaling van de weerstand tegen vlekgevoeligheid

>	NEN-EN 425: 2002 - Veerkrachtige vloerbedekking en laminaat - Bepaling van de bureaurolstoel-bestandheid

>	EN ISO 105-B-02 : 2014 - Textiles — Tests for colour fastness Part B02: Colour fastness to artificial light: Xenon arc fading lamp test

Coretec Premium Floors

Souverainestraat 27

9770 Kruisem

Tel.: 0032 (0)9 395 49 00

info@usfloors.be

www.coretecfloors.com